JC

ICS 91.200

CCS P 32

中华人民共和国建材行业标准

JC/T ××××—202×

钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程

Technical specification for application of composite wall of foamed concrete with steel net shuttering and light steel keel

（征求意见稿）

202X- XX-XX发布

202X- XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前    言

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2019]195号）的要求，本规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程主要内容：1. 总则；2. 术语；3. 材料；4. 设计；5.施工；6. 质量验收。

本规程由建材工业综合标准化技术委员会归口管理，由建筑材料工业技术监督研究中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至建筑材料工业技术监督研究中心（地址：北京市朝阳区管庄东里北楼，邮政编码：100024）。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

目   次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  材  料	3

3.1  一般规定	3

3.2  泡沫混凝土	3

3.3  钢网	4

3.4  轻钢	4

3.5  固定及连接材料	5

4  设计	7

4.1  一般规定	7

4.2  泡沫混凝土	8

4.3  钢网	9

4.4  轻钢龙骨及龙骨组件	9

5  施工	11

5.1  一般规定	11

5.2  施工流程	12

5.3  施工准备	14

5.4  轻钢龙骨安装	14

5.5  钢网安装	15

5.6  泡沫混凝土浇筑	15

5.7  养护	16

6  质量验收	17

6.1  一般规定	17

6.2  轻钢龙骨安装	18

6.3  钢网安装	19

6.4  泡沫混凝土浇筑	21

附录A（规范性）隐蔽工程检查验收记录表	23

附录B（规范性）钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程检验批质量验收记录表	24

本规程用词说明	25

引用标准名录	26

条文说明	28

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3.1  General provisions	3

3.2  Foamed concrete	3

3.3  Steel mesh	4

3.4  Light steel keel	4

3.5  Fixing and connecting materials	5

4  Design	7

4.1  General provisions	7

4.2  Foamed concrete	8

4.3  Steel mesh	9

4.4  Light steel keel and keel components	9

5  construction	11

5.1  General provisions	11

5.2  Construction process	12

5.3  Construction preparation	14

5.4  Light steel keel installation	14

5.5  Steel mesh installation	15

5.6  Foamed concrete pouring	15

5.7  Curing	16

6  Quality acceptance	17

6.1  General provisions	17

6.2  Light steel keel installation	18

6.3  Steel mesh installation	19

6.4  Foamed concrete pouring	21

Appendix A（Normative）Inspection and acceptance record of concealed works	23

Appendix B（Normative） Inspection quality acceptance record chart of composite wall of foamed concrete with steel mesh formwork	24

Explanation of wording in this specification	25

List of quoted standards	26

Explanation of provisions	28

1  总  则

1.0.1  为规范钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体在建筑工程应用上的技术要求，做到技术先进、安全适用、经济合理，确保工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规范适用于抗震设防烈度8度（0.2g）及8度以下地区，层数不大于6层且高度不大于20m的标准设防类民用建筑与一般工业建筑中以钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体作为自承重内隔墙、自保温或复合保温外墙的设计、施工及质量验收。

1.0.3  钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的设计和施工应遵守国家有关结构安全、防火安全和环境保护的规定。

1.0.4  钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的设计、施工和质量验收除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体 composite wall of foamed concrete with steel net shuttering and light steel keel

以轻钢龙骨为受力支撑，以固定在轻钢龙骨支撑结构两侧的钢网为模板，中间现浇泡沫混凝土的复合墙体，简称为复合墙体。钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体可用于建筑外墙和建筑隔墙，分别简称为复合外墙和复合隔墙。

2.0.2  泡沫混凝土 foamed concrete

用物理方法将泡沫剂制备成泡沫，再将泡沫加入到由硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、轻集料、掺合料、外加剂和水等制成的浆料中，经混合搅拌、浇筑成型、养护而成的轻质多孔混凝土。

2.0.3  聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土  polystyrene granule foamed concrete

含有聚苯乙烯颗粒（体积分数≥20%）的泡沫混凝土。

2.0.4  陶粒泡沫混凝土  ceramsite foamed concrete

含有陶粒（体积分数≥20%）的泡沫混凝土。

2.0.5  钢网  steel net

固定在轻钢龙骨墙体结构两侧，在泡沫混凝土浇筑与硬化过程中起到模板作用，并与泡沫混凝土复合形成墙体表面的免拆钢网，又称为钢板网。

2.0.6  轻钢  light steel

以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)作原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，包括矩形、B型、C型、W型、几形轻钢等，用于复合墙体龙骨。

2.0.7  钢拉条 steel strap

在轻钢龙骨结构中水平或斜向设置，承受拉力的钢件。

3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1  复合墙体应采用节能、利废、性能稳定、无放射性，以及对环境无污染的原材料，不得使用国家明令淘汰的材料。

3.1.2  复合墙体用材料应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574的有关规定。

3.1.3  泡沫混凝土、轻钢、钢网、保温材料、连接固定件等应具有物理、化学稳定性，各组成材料应彼此相容并应具有防腐性和防生物侵害性能。

3.1.4  复合墙体用防火封堵材料应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的有关规定。

3.1.5  复合墙体用材料的核素限量不得超出现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中A类的规定。

3.1.6  复合墙体用材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的相关规定。

3.1.7  复合墙体的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

## 3.2  泡沫混凝土

3.2.1  复合墙体中的泡沫混凝土包括未加轻集料的普通泡沫混凝土和聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土、陶粒泡沫混凝土。

3.2.2  复合墙体中的泡沫混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，宜采用强度等级42.5级及以上的水泥。

3.2.3  泡沫混凝土采用的原材料应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409、《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622、《混凝土用水标准》JGJ 63、《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定。

3.2.4  泡沫混凝土用的原材料与泡沫剂、泡沫稳定剂、混凝土外加剂的化学性质应相容。

3.2.5  泡沫混凝土应采用物理发泡。

3.2.6  未加轻集料的普通泡沫混凝土的性能应符合现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266的规定，聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土的性能应符合现行行业标准《聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土》JC/T 2458的规定，陶粒泡沫混凝土的性能应符合现行行业标准《陶粒泡沫混凝土》JC/T 2459的规定。

3.2.7  泡沫混凝土浆料施工性能应符合现行行业标准《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定。

3.2.8  泡沫混凝土蓄热系数应按现行行业标准《聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土》JC/T 2458规定的方法进行。

3.2.9  用于复合外墙的泡沫混凝土的抗冻性要求应符合现行行业标准《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定。

## 3.3  钢网

3.3.1  钢网应采用符合现行国家标准《钢板网》GB/T 33275规定的横向扩张有筋钢板网。

3.3.2  钢网厚不应小于0.35mm，筋高宜为8mm～12mm，筋距不宜大于100mm，网孔尺寸宜为5mm×10mm。钢网镀层的双面镀锌量不应低于180g/m2，重量按现行国家标准《钢板网》GB/T 33275取值。

B-网宽； L-网长； T-筋距； Lw-网孔宽； Sw-网孔高； d-网厚/丝梗厚； P-丝梗高； U-筋高

图1 钢网示意图

## 3.4  轻钢

3.4.1  轻钢强度标准值和设计值应按现行行业标准《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383-2016中3.1.2的规定。

3.4.2  复合外墙用轻钢壁厚不应小于0.7mm，复合隔墙用轻钢壁厚不应小于0.6mm，承重墙体的轻钢壁厚不宜小于1.0mm。

3.4.3  矩形轻钢、B型轻钢、W型轻钢、几形轻钢规格应符合现行行业标准《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ383-2016中附录A的规定；C型轻钢规格应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的规定，腹板应均匀开孔，开孔面积宜为腹板面积的30％～50％，孔应呈椭圆状，孔边应翻边，翻边高度不应小于5mm。

3.4.4  轻钢镀层的双面镀锌量不应低于180g/m2或镀铝锌量不应低于100 g/m2。对于高腐蚀性地区或特殊建筑物，双面镀锌量不应低于275g/m2或镀铝锌量不应低于150g/m2。试验方法按照现行国家标准《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839进行。

3.4.5  轻钢龙骨其他性能应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定。

3.4.6  复合外墙用轻钢龙骨及龙骨组件的耐盐雾性能不应小于1000h。

## 3.5  固定及连接材料

3.5.1  轻钢龙骨的安装和连接以及钢网安装采用的螺钉应符合现行国家标准《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2、《六角法兰面自钻自攻螺钉》GB/T 15856.4、《六角凸缘自钻自攻螺钉》GB/T 15856.5 的规定。

3.5.2  螺栓及锚栓应符合下列规定：

1  普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780 的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定；

2  锚栓应符合现行行业标准《混凝土用机械锚栓》JG/T 160的规定。

3.5.3  矩形及B型轻钢用连接件的材料应符合下列规定：

1  基础连接件、预埋件和定位调平连接件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定，并应进行防腐处理；

2  其他连接件的材料应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518 的规定。

3.5.4  用于制作受力部件的扁钢、角钢、槽钢，可采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 规定的Q235钢和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591规定的Q355钢，钢板的壁厚不应小于2mm，且不宜大于6mm。

3.5.5  其他固定及连接材料应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518 的规定或使用不锈钢。

4  设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  复合墙体安装前，工程设计单位应完成复合墙体的设计技术文件。设计技术文件应包括下列内容：

1  复合墙体的轴线分布、复合墙体的厚度、门窗位置和洞口尺寸；

2  复合墙体的防火、隔声、防水、保温等技术性能要求；

3  复合墙体的抗震性能要求和相应的抗震、加固措施；

4  复合墙体的吊挂重物要求和相应的加固措施；

5  复合墙体耐撞击性能要求和特殊部位的加固措施。

4.1.2  复合墙体的设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 5002的相关规定，复合墙体尺寸应标准化和模数化。

4.1.3  复合墙体的厚度，应根据使用部位、环境气候条件、主体结构承载力要求等因素综合确定，厚度宜符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  复合墙体的厚度选用

| 复合墙体厚度(mm) | 轻钢龙骨宽度(mm) |
| --- | --- |
| 91、100、120 | 50、75、80、100 |
| 150～450 | 50～75（双排安装） 130、180（单排安装） |

4.1.4  复合墙体应进行承载力及稳定性计算，复合外墙在风荷载作用下应进行变形验算。

4.1.5  复合墙体的热工性能，应符合下列国家现行标准的有关规定：

1  《民用建筑热工设计规范》GB 50176；

2  《公共建筑节能设计标准》 GB 50189；

3  《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26；

4  《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75；

5  《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134。

4.1.6  在寒冷及严寒地区，复合外墙宜选用复合外保温形式，增设外保温构造，并符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定。

4.1.7  复合墙体的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

4.1.8  当复合外墙采用复合外保温形式时，保温材料的燃烧性能等级低于A级，应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的有关规定。

4.1.9  复合墙体的隔声性能，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

4.1.10  一层复合墙体应采取有效的防潮防水构造措施。一层地面四周除门洞外，应做强度等级不小于C25的普通混凝土翻边，其高度不小于一层地面以上200mm，顶面宽度应不小于上部墙体的厚度，其中用水房间附加防水层的防护高度应满足相关建筑设计规范。

4.1.11  复合墙体高厚比不宜大于30，且不应大于40。

4.1.12  复合墙体的选用，宜符合表4.1.12的规定。

表4.1.12  复合墙体的厚度选用

| 墙体厚度（mm） | 泡沫混凝土密度等级 | 耐火极限（h） | 隔声性能（dB） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 不低于A04 | 2 | 38 | 隔断、卫生间隔墙 |
| 100 | 不低于A04 | 2 | 40 | 隔断、卫生间隔墙、分室墙 |
| 120 | 不低于A04 | 2 | 42 | 卫生间隔断、管道井、分室墙 |
| 150 | 不低于A05 | 3 | 43 | 楼梯间墙、分室墙 |
| 200 | 不低于A05 | 3 | 48 | 楼梯间墙、分户墙、外墙 |
| 200以上 | 不低于A06 | 3 | ≥48 | 外墙、防火墙 |

4.1.13  分体式空调外机应安装在预留的轻钢龙骨上或外墙加强处，若直接安装在外墙上应采用热镀锌专用钢螺丝固定。

4.1.14  复合墙体的设计与构造措施除应满足本文件要求外，尚应符合现行行业标准《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227的规定。

## 4.2  泡沫混凝土

4.2.1  复合外墙中泡沫混凝土的干密度等级不应小于600kg/m3，导热系数不应大于0.14W/(m˙K)；抗压强度不应低于1.6MPa，体积吸水率不应大于10%。

4.2.2  复合隔墙的分户墙、楼梯间墙、卫生间隔墙及管道井墙体所用泡沫混凝土的干密度不应小于500kg/m3，导热系数不宜大于0.12W/(m.K)；抗压强度不应低于1.0MPa。

4.2.3  复合隔墙的分室墙、隔断中泡沫混凝土的密度等级不应小于400kg/m3，；抗压强度不应低于0.8MPa。

## 4.3  钢网

4.3.1  钢网应采用T形螺旋钢排钉安装在轻钢龙骨上，侧链链接时相邻两张网构接缝筋重叠安置，应间隔150mm～200mm采用专用压接钳进行加强连接处理；平行链接网构重叠不小于100mm并采用专用压接钳对重叠的两端进行加强连接处理。

## 4.4  轻钢龙骨及龙骨组件

4.4.1  复合墙体用轻钢龙骨及龙骨组件的布置和固定应符合下列规定：

1  复合外墙的轻钢龙骨与建筑主体结构应采用膨胀螺栓固定，不得使用射钉固定；复合隔墙的轻钢龙骨与建筑主体可采用射钉或膨胀螺栓固定；

2  复合外墙上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于400mm，复合隔墙的上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于600mm；

3  上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点距离龙骨端部不应大于100mm，上、下横龙骨在门窗洞口处需要截断时，固定点距离龙骨端部不应大于50mm；

4  上、下横龙骨的两端与建筑主体结构的间隙不应小于10mm，上、下横龙骨需要接长时，接长处两龙骨的间隙不宜小于10mm；

5  上横龙骨固定在钢结构基层上时，应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，垫板宽度与上横龙骨同宽，厚度不宜小于3 mm；

6  竖龙骨的间距不应大于600mm；

7  竖龙骨顶部与上横龙骨顶部底面应预留10mm间距；

8  边竖龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于700mm；

9  竖龙骨需要接长时，宜采用内衬轻钢龙骨进行对接连接；对接处内衬的轻钢龙骨在接缝两侧应等长设置，内衬的轻钢龙骨总长度不应小于300mm；内衬的轻钢龙骨与竖龙骨应采用拉铆钉或龙骨钳固定；

10  门窗洞口及水、电箱柜等开洞处，轻钢龙骨应设置加强措施，复合外墙的门窗洞口两侧应采用双排75 mm轻钢龙骨或20#槽钢的安装形式，复合墙体的轻钢龙骨或槽钢的开口不应朝向洞内；

11  复合墙体厚度大于150mm时，宜采用双排轻钢龙骨；双排轻钢龙骨之间应进行拉结。

12  复合隔墙用于防火墙时，应采用双排轻钢龙骨；双排轻钢龙骨间距不应小于30 mm；每一排轻钢龙骨均应增设不少于2根横龙骨。

4.4.2  复合外墙门窗洞口两侧安装完轻钢龙骨后，应在轻钢龙骨的两侧用水泥板或钢网封闭，浇筑C20以上混凝土作为构造柱。

4.4.3  复合外墙的窗台部位应做防水返台，防水返台高度不能低于200mm，窗台顶部应做细石混凝土压点处理，压点高度不能低于100mm。

4.4.4  复合外墙与建筑主体结构相接时，复合墙体侧边应采用增设植筋的方式与建筑主体结构连接。拉结钢筋数量、长度和直径应通过计算确定，且应沿复合外墙高度方向每隔700mm配置2根直径不小于6mm的拉结钢筋，拉结钢筋伸入复合外墙的长度不应小于300mm。拉结钢筋应与轻钢龙骨可靠连接，并应做有效防腐蚀处理。

4.4.5  当复合墙体内预埋水、电线管时应预先设计，水、电线管和线盒应与轻钢龙骨连接牢固。

4.4.6  当复合墙体上预设的门窗处、预埋的水（电）箱（柜）等开洞处与竖龙骨位置冲突时，应对轻钢龙骨的布置进行调整。

4.4.7  轻钢龙骨在悬挂水箱或采暖器等处，应设置轻钢龙骨加强措施。

4.4.8  复合墙体上需设置悬挂大于1kN重物的吊钩时，吊钩应与轻钢龙骨有可靠连接。

4.4.9  当复合墙体高度超过4.5m时，应在复合墙体半高处设置与建筑主体结构连接且沿复合墙体全长贯通的钢筋混凝土现浇带。现浇带应与复合墙体同宽，现浇带截面高度宜为200mm，水平方向应配置4根直径不应小于12mm的钢筋，箍筋直径不宜小于8 mm，箍筋间距不宜大于200mm。

4.4.10  复合墙体长度超过6 m或长度超过宽度3倍时，应采取防止复合墙体变形的构造措施。

4.4.11  轻钢龙骨应采用专用连接件和螺钉连接，复合墙体中用于固定的膨胀螺栓直径应不小于8mm，射钉直径应不小于3mm。

4.4.12  轻钢龙骨的连接和锚固应依照现行行业标准《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383-2016中5.5的有关规定。

5  施工

## 5.1  一般规定

5.1.1  复合墙体工程的施工单位应根据设计技术文件编制专项施工方案，应建立质量保证体系。

5.1.2  轻钢龙骨在制作和安装前应根据设计图纸和有关标准进行施工图深化设计， 应根据设计图纸编制龙骨加工详图，不得在现场随意开凿，切割，开孔。

5.1.3  轻钢龙骨、连接件、钢网等出厂前应分别统一编号并有标识，标识应清晰、明显、不易涂改。

5.1.4  材料、半成品和成品进场后，应按种类、规格和批次分类堆放和储存。

5.1.5  施工前应对施工人员进行技术培训和技术交底，应配专人对各工序隐蔽工程进行验收。

5.1.6  现浇泡沫混凝土拌合物浇筑施工前，应按规定留样复检。

5.1.7  复合墙体工程施工时，应在上一道施工工序质量验收合格后再进行下一道工序的施工。

5.1.8  泡沫混凝土不得在日平均温度5℃以下进行建筑工程现场浇筑施工； 5级以上大风天施工时应有防止泡沫混凝土拌合物水分散失过快的措施。

5.1.9  复合墙体工程在雨期、高温天气和冬期施工时，应符合下列规定：

1  雨季和降雨期间应按雨期施工要求采取措施，严禁在下雨而无任何避雨等防护措施下进行现浇泡沫混凝土施工；

2  当日平均气温达到30℃及以上时，应按高温天气施工要求采取措施；

3  冬期施工时，应按现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的相关规定进行；当气温骤降至0℃以下时，应按冬期施工的要求采取应急防护措施；泡沫混凝土在越冬期间，应采取维护保温措施。

5.1.10  泡沫混凝土养护期间不得进行振动性较大的其他施工。

5.1.11  施工单位应建立复合墙体工程现场施工安装质量保证体系，设专人对各工序进行验收和保存验收记录，并应按施工程序组织隐蔽工程的验收和保存施工及验收记录。

5.1.12  在施工安装时，应根据材料特性，采取保证复合墙体完整、安装质量和生产安全的措施，施工安装完成后的复合墙体应做好成品保护措施。

5.1.13  施工单位应采取有效措施控制建筑工程施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声对周围环境造成的污染和危害。

5.1.14  施工设备应符合下列规定：

1  应定期对相关生产设备进行检查、试运行，确保设备的正常运转；

2  应定期检查生产设备的相关安全保护及维护措施，确保设备的安全运行；

3  应定期对计量设备进行校准；

4  施工前应配备设备相关易损部件，设备出现故障时应及时维修，严禁设备带病运行；

5  设备检修应有专业人员进行操作，未经培训不得进行设备的检修工作；

6  设备操作应安排专人进行，操作人员应经培训合格后才能上岗。

5.1.15  施工安装现场临时用电应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的相关规定。

5.1.16  施工安装现场使用建筑机械应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ  33的相关规定，泡沫混凝土制备机应符合现行行业标准《泡沫混凝土制备机》JC/T 2443-2018的规定。

5.1.17  施工中的安全防护、劳动保护、防火要求和环境保护等措施应符合国家现行有关标准的规定。

5.1.18  本文件未说明的施工事项应依照现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 和现行行业标准《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383的有关规定。

## 5.2  施工流程

5.2.1  复合墙体的施工工艺流程按图5.2.1所示工序进行。

图5.2.1 复合墙体施工工艺流程图

5.2.2  轻钢龙骨安装应按以下流程进行：

5.2.3  钢网安装应按以下流程进行：

5.2.4  泡沫混凝土浇筑应按以下流程进行：

## 5.3  施工准备

5.3.1  复合墙体工程施工安装前应做好下列准备工作：

1  安装复合墙体的部位已具备施工条件；

2  应清扫楼、地面浮灰；天气干燥时，应先将基层润湿，但不得有积水；

3  室内应弹出标高控制线，并根据复合墙体施工图进行平面放线；

4  熟悉图纸，并向作业班组作详细的技术交底。

5.3.2  原材料应符合设计要求，并验收合格。

5.3.3  原材料应按现场平面布置分类堆放，堆放地点应有防潮、避雨措施。

5.3.4  板锯、电动切割机、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等主要施工机具应准备就绪。

5.3.5  水泥料浆输送泵、泡沫发泡机、水泥料浆搅拌机、水泥上料机、输送管道、蓄水袋、水泵等灌浆专用机械或一体化泡沫混凝土制备机准备就绪。

## 5.4  轻钢龙骨安装

5.4.1  轻钢龙骨进场时，应提供材质合格证书和质量检测报告，同时应进行外观质量检查，不应出现翘曲，裂缝，镀层磨损等外观缺陷。

5.4.2  轻钢龙骨运输和吊装时应采取防护措施，搬运构件时不得采用损伤构件或涂层的滑移托运。轻钢龙骨存储时，堆放场地应平整、干燥，底部应设置垫木，垫木间距不大于2m，堆放高度不宜大于2m。

5.4.3  矩形轻钢采用快装连接件连接时，螺栓的预紧扭矩宜为6N·m～10N·m。

5.4.4  墙体中轻钢单元安装时应设置临时支撑。

5.4.5  上、下横龙骨应按平面控制线固定于顶面和地面。混凝土基层射钉射入深度应为23 mm±1mm；实心砖墙应为30 mm±1mm；空心砖墙应为50 mm±1mm，膨胀螺栓的锚固深度和拉拔力指标应符合设计要求。

5.4.6  竖龙骨安装时，应先安装边竖龙骨，再安装中竖龙骨。

5.4.7  竖龙骨应根据施工图规定的尺寸要求进行裁切，安装时翼缘应朝向板面方向推入横龙骨内。竖龙骨需要接长时，应符合设计要求。

5.4.8  轻钢龙骨的布置和固定应符合设计要求，当建筑工程施工现场的条件与复合墙体施工图不符时，轻钢龙骨的改动应由设计单位确认后实施。

5.4.9  不得在已安装完成的轻钢龙骨上剔凿线槽。

5.4.10  竖向矩形轻钢龙骨安装后，端口应采用封堵措施进行封堵。

## 5.5  钢网安装

5.5.1  钢网运输、储存和吊装时应采取防护措施，堆放场地应平整、干燥，底部应设置垫木，垫木间距不宜大于1m，堆放高度不宜大于2m。

5.5.2  钢网的制作与安装应符合下列规定：

1  钢网的排列、铺设、接缝与固定应符合设计要求。

2  钢网宜在工厂排版制作，当需要在现场切割时，可采用钢锯条切割、砂轮切割。

3  拼装时钢网拼缝严密，两张钢网重叠位置应采用专用压接钳进行加强连接处理。

4  安装时应轻拿轻放，严禁抛投，避免磕碰破损。

5  浇筑过程中采用加固措施保证钢网不变形。

5.5.3  安装门窗附框、水（电）线管、电气设备的隐蔽工程在封网前进行。

5.5.4  钢网安装应在轻钢龙骨安装及复合墙体内预埋管线敷设完毕并验收合格后进行；也可在一侧钢网安装的同时，配合安装复合墙体内预埋的水（电）线管和配套设施，并经验收合格后，再安装另一侧钢网。

## 5.6  泡沫混凝土浇筑

5.6.1  泡沫混凝土浇筑前应按设计及工艺要求确定泡沫混凝土的配合比。泡沫混凝土的性能应满足设计和施工的要求。

5.6.2  泡沫混凝土的配合比确定后，当需要更改泡沫混凝土的配合比和原材料时，应由设计单位、施工单位确认后实施，不得擅自变更配合比，不得擅自变动泡沫混凝土的原材料。

5.6.3  泡沫混凝土的配料及生产过程，应符合下列规定：

1  配料和生产过程的工艺参数，应能满足复合墙体的设计要求；生产过程中不得擅自变更；

2  应有可靠的计量手段和控制措施，制备设备应有物理指示装置。

5.6.4  宜采用一体化泡沫混凝土制备机生产并浇筑泡沫混凝土；非一体化设备宜采用强制式搅拌机搅拌，泵送浇筑；其他类型的搅拌与输送，应符合设计和生产要求。

5.6.5  泡沫混凝土配比应准确，搅拌时间不宜少于3min。

5.6.6  泡沫混凝土稠度应满足施工要求，泡沫混凝土浆料的扩展度宜控制在350mm～400mm。施工过程中泡沫混凝土浆料不应离析，聚苯乙烯颗粒、陶粒等轻骨料不应明显上浮。

5.6.7  泡沫混凝土输送应符合下列规定：

1  泡沫混凝土输送宜采用泵送方式，并在泵送施工前应进行试泵，泵送设备应满足泵送泡沫混凝土容重系数要求及施工能力；

2  在输送过程中，应减少坍落度损失和防止泡沫混凝土浆料分层离析。

5.6.8  泡沫混凝土浇筑施工应符合下列规定：

1  水（电）线管及预埋件应验收合格；

2  泡沫混凝土浇筑应在轻钢龙骨和钢网安装验收合格后进行；

3  泡沫混凝土浇筑过程中，不得破坏复合墙体内预埋的水（电）线管，不得使预埋的箱、柜、盒等产生变形移位，并应采取有效措施确保泡沫混凝土浆体不流入预埋的箱、柜、盒中；

4  泡沫混凝土应分层浇筑，每层浇筑高度应控制在800mm以下；待前次浇筑面达到初凝后才能再次浇筑；在前次浇筑终凝前应将上一层泡沫混凝土浇筑完成；

5  泡沫混凝土浇筑施工时，出料口离浇筑面垂直距离不宜超过3000mm；

6  泡沫混凝土浇筑过程中，不得采取机械振捣方式密实，可采用橡皮锤随时轻击钢网表面进行外部振动；

7  泡沫混凝土浇筑完成后，应用木抹子抹平灌浆孔，与钢网的高度差不大于0.5mm,并及时将接缝处清理干净；

5.6.9  泡沫混凝土冬期、高温和雨期施工的其他要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定。

## 5.7  养护

5.7.1  泡沫混凝土浇筑完成后，应在12h内进行覆盖保湿养护，覆盖物可采用塑料薄膜或草帘子，养护时间不得少于14d；日平均温度低于5℃时，养护时间不得少于21d。

5.7.2  泡沫混凝土养护期间，应防止雨水冲淋，不得在复合墙体上进行钉、凿、剔等施工，不得撞击、振动墙体。

6  质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  复合墙体应进行工程质量验收，验收应按本规程附录A、附录B做好记录。

6.1.2  复合墙体工程质量验收时应检查下列文件和记录：

1  复合墙体的施工图、设计说明及相关设计文件；

2  材料的检测报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告；

3  隐蔽工程验收记录；

4  施工记录和检验批质量验收记录表；

5  泡沫混凝土试件的试验报告。

6.1.3  应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1  轻钢龙骨与建筑主体结构连接节点；

2  轻钢龙骨的品种、规格、数量和间距等；

3  连接件与螺钉布置及其连接情况；

4  钢网及其与轻钢的连接情况；

5  墙体中水（电）线管、设备的敷设节点；

6  预埋件的规格、数量和位置等。

6.1.4  检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2  一般项目的质量经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，其合格点率应达到90％及以上，且偏差不应超过其允许值的1.5倍；

3  应具有完整的质量检验记录。

6.1.5  工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程，对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品，可统一划分检验批进行检验。

6.1.6  复合墙体的检验批划分应符合下列规定：

1  相同材料、工艺和施工条件的复合外墙工程应以每1000 m2为一个检验批，不足1000 m2 按一个检验批计；

2  相同材料、工艺和施工条件的复合隔墙工程每30间（大面积房间和走廊按施工面积30 m2为一间）为一个检验批，不足30间按一个检验批计。

6.1.7  检查数量应符合下列规定：

1  复合外墙工程每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2；

2  复合隔墙工程每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3个自然间进行全数检验。

6.1.8  检查批质量合格应符合下列规定：

1  主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；

2  具有完整的安装施工操作依据、质量检查记录。

6.1.9  当施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1  经返工、返修或更换构件、部件的，应重新进行验收；

2  经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的，可予以验收；

3  经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的，可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

## 6.2  轻钢龙骨安装

6.2.1  主控项目：

1  轻钢龙骨材质、规格、型号应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告及复验报告。

2  轻钢龙骨进场时，应抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率、镀锌量（镀铝锌量）检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：按进场批次每60t为一个检验批，不足60t也为一个检验批，每批抽取3个试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

3  轻钢龙骨连接用螺栓的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件。

4  轻钢龙骨安装应牢固。

检验方法：观察、手扳；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

6.2.2  一般项目：

1  轻钢龙骨的各组件及连接件外观质量应符合产品标准的要求。

检查数量：按照进场的批次抽取轻钢、连接件数量的10%。

检验方法：对照产品标准有关规定进行观察或钢尺检查。

2  普通螺栓、自攻螺钉、铆钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、产品标志及检验报告等。

3  墙体轻钢龙骨的安装应符合设计要求，其安装允许偏差应符合表7.2.7的规定。

检查数量：在同一检验批内应在有代表性的自然间中抽查10%，且不应少于3间。对于外墙，可按相邻轴线间距5m左右划分检查面抽查10%，且不应少于3面。

检验方法：尺量、经纬仪、吊线检查。

表 6.2.2 墙体轻钢龙骨安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（ mm） |
| --- | --- |
| 轴线位置 | 5 |
| 长度 | ±8 |
| 高度 | ±8 |
| 层间垂直度 | 层高不大于4m | 4 |
|  | 层高大于4m | 5 |
| 门窗洞口中心线位置 | 10 |
| 轻钢立柱间距 | ±10 |
| 水平钢拉条位置 | 10 |

4  轻钢龙骨水平度及垂直度应符合设计要求：水平度允许偏差应为4mm，垂直度允许偏差应为5mm。

检验方法：用2m靠尺和线坠检查。

5  轻钢龙骨固定点间距应符合设计要求。射钉外露9±1mm。

检验方法：观察、尺量。

## 6.3  钢网安装

6.3.1  主控项目：

1  钢网的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。钢网进场时，应抽取试件进行镀锌量、尺寸偏差检验，检验结果应符合本文件要求和现行国家标准的有关规定。

检查数量：每2000m2为一个检验批，不足2000m2时，应划为一个检验批，每批抽取3个试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2  安装钢网所需固定件的位置、数量、固定方法及防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量；检查隐藏工程验收记录。

6.3.2  一般项目：

1  钢网安装的允许偏差应符合表6.3.2-1的规定。

检查数量：在同一检验批内应在有代表性的自然间中抽查10%， 且不应少于3间，对于外墙，可按相邻轴线间距5m左右划分检查面抽查10%，且不应少于3面；

检验方法：钢尺、靠尺和塞尺、吊线检查。

表6.3.2-1  钢网安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（ mm） |
| --- | --- |
| 轴线位置 | 5 |
| 表面平整度 | 3 |
| 垂直度 | 层高不大于 4m | 4 |
|  | 层高大于4m | 6 |
| 搭接长度 | 大于5 |

2  固定在钢网上的预埋件、预留孔洞安装允许偏差应符合表6.3.2-2的规定。

检查数量：在同一检验批内应在有代表性的自然间中抽查10%，且不少于3间。

检验方法：钢尺检查。

表6.3.2-2  预埋件和预留孔洞安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（ mm） |
| --- | --- |
| 预埋件、预埋孔中心线位置 | 3 |
| 预埋钢板中心线位置 | 3 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 尺寸 | +10，0 |
| 插件 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +10，0 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10，0 |

注：检查中心线位置时，应按纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

3  嵌缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

## 6.4  泡沫混凝土浇筑

6.4.1  主控项目：

1  泡沫混凝土的干密度、强度、导热系数、吸水率应符合设计要求。

2  用于检验泡沫混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检查数量：对同一配合比泡沫混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

1）每拌制50 m3时，取样不得少于一次；

2）每工作班拌制不足50 m3时，取样不得少于一次；

3）连续浇筑超过500m3时，每100 m3取样不得少于一次；

4）每一楼层取样不得少于一次；

5）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。

检查方法：检查施工记录和泡沫混凝土强度试验报告。

3  复合墙体作为自保温墙体或有保温需求时，应在浇筑地点随机抽取并制作同条件养护试块送检进行干密度、导热系数、吸水率检验，检验结果应符合设计及现行国家标准、行业标准的规定。

检查数量： 同一生产厂家、同一品种、同一性能的产品，每个单位工程1组。

检验方法： 检查质量检验报告和现场抽样复检。

4  泡沫混凝土的干密度应均匀。

检验方法：分别在墙面的上、中、下部钻芯取样，干密度的偏差应不大于5%。

5  泡沫混凝土中水泥、粉煤灰及水的质量计量允许偏差为±0.5%，聚苯乙烯颗粒、陶粒的质量计量允许偏差为±2%。泡沫混凝土密度均匀性偏差时应符合设计要求。

检验方法：检查新拌混凝土的留样记录。

6.4.2  一般项目：

1  首次使用的泡沫混凝土配合比应进行开盘鉴定，其原材料、强度、凝结时间、稠度应满足设计配合比要求。

检查数量： 同一配合比的混凝土检查不应少于一次。

检查方法：检查开盘鉴定资料和泡沫混凝土强度试验报告。

2  泡沫混凝土浇筑应密实，空鼓面积每处不得超过100 mm ×100mm，且每面墙不得多于3处。

检验方法：用橡皮锤敲击。

3  泡沫混凝土浇筑完毕后应及时进行养护，养护时间及养护方法应符合施工方案的要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察， 检查泡沫混凝土养护记录。

附录A

（规范性）

隐蔽工程检查验收记录表

表A  隐蔽工程检查验收记录表

| 工程名称 | 部位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程（或物件） | 单位 | 数量 | 说明 |
| 试验单号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查检验意见 |  |
| 施工单位检查人： | 监理单位检查人： （建设单位） |  |
| 单位工程技术负责人 |  | 项目经理 |  | 施工员 |  | 总监理 工程师 |  |

附录B

（规范性）

钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程检验批质量验收记录表

表B  钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 | JC/T XXXX-20XX 钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检验评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 龙骨规格 | 第 条 |  |  |
|  | 2 | 龙骨安装 | 第 条 |  |  |
|  | 3 | 钢网规格 | 第 条 |  |  |
|  | 4 | 钢网固定 | 第 条 |  |  |
|  | 5 | 钢网安装 | 第 条 |  |  |
|  | 6 | 泡沫混凝土留样 | 第 条 |  |  |
|  | 7 | 泡沫混凝土干密度 | 第 条 |  |  |
|  | 8 | 泡沫混凝土配比 | 第 条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 龙骨安装偏差 | 第 条 |  |  |
|  | 2 | 龙骨固定点 | 第 条 |  |  |
|  | 3 | 嵌缝材料 | 第 条 |  |  |
|  | 4 | 钢网安装允许偏差 | 第 条 | 允许偏差（mm） |  |
|  | 5 | 泡沫混凝土浇筑 | 第 条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规程执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《通用硅酸盐水泥》GB 175

2  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

3  《混凝土外加剂》GB 8076

4  《防火封堵材料》GB 23864

5  《建筑设计防火规范》GB 50016

6  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

7  《民用建筑热工设计规范》GB 50176

8  《公共建筑节能设计标准》 GB 50189

9  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194

10  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

11  《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

12  《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

13  《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

14  《钢结构工程施工规范》GB 50755

15  《碳素结构钢》GB/T 700

16  《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

17  《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839

18  《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518

19  《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

20  《建筑模数协调标准》GB/T 5002

21  《六角头螺栓C级》GB/T 5780

22  《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

23  《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2

24  《六角法兰面自钻自攻螺钉》GB/T 15856.4

25  《六角凸缘自钻自攻螺钉》GB/T 15856.5

26  《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

27  《钢板网》GB/T 33275

28  《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409

29  《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622

30  《泡沫混凝土制备机》JC/T 2443-2018

31  《聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土》JC/T 2458

32  《陶粒泡沫混凝土》JC/T 2459

33  《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

34  《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

35  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

36 《混凝土用水标准》JGJ 63

37  《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

38  《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

39  《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

40  《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227

41  《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

42  《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383-2016

43  《泡沫混凝土》JG/T 266

44  《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

45  《混凝土用机械锚栓》JG/T 160

46  《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341

中华人民共和国建材行业标准

钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程

JC/T X X X X -202X

条文说明

制订说明

《钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程》（JC/T ×××-××××），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号（总第××号）公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用现状的调查研究，总结了我国钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体施工的工程实践经验，同时参考了国内外技术标准和规范，并通过大量的调研及验证试验，提出钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的材料、设计、施工、质量验收技术要点与依据。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的标准效力，仅供读者作为理解和把握规程规定的参考。

目   次

1  总  则	31

2  术  语	32

3  材  料	33

3.1  一般规定	33

3.2  泡沫混凝土	33

3.3  钢网	34

3.4  轻钢	34

3.5  固定及连接材料	25

4  设计	35

4.1  一般规定	35

4.2  泡沫混凝土	36

4.3  钢网	36

4.4 轻钢龙骨及龙骨组件	37

5  施工	38

5.1  一般规定	38

5.2  施工流程	40

5.3  施工准备	40

5.4  轻钢龙骨安装	40

5.5  钢网安装	40

5.6  泡沫混凝土浇筑	41

5.7  养护	24

6  质量验收	42

6.1  一般规定	43

6.2  轻钢龙骨安装	43

6.3  钢网规定	43

6.4  泡沫混凝土浇筑	44

1  总  则

1.0.1  钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体是以轻钢、钢网和泡沫混凝土为主要材料，以快速搭建的轻钢龙骨为依托，将轻钢预制装配和泡沫混凝土现浇相结合的新型复合墙体。

钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体具有以下特点：轻钢龙骨具有良好的刚度和承载性能，可承担施工荷载，为简化模板安装工艺及构造创造了条件；泡沫混凝土现场浇筑，提高了墙体结构整体性和抗震性能，且具有良好的隔声和防火性能；轻钢龙骨与泡沫混凝土具有良好的协同工作性能，可充分发挥两种材料的优势，节省钢材；钢网既作为模板，又与泡沫混凝土表面结合，大幅度提高墙体抗裂性能；泡沫混凝土材料具有良好的热工性能，墙体保温隔热性能在特定气候区可以实现墙体结构保温一体化，提高舒适性，节约能源。

钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体建造工艺具有以下特点：轻钢龙骨工厂化生产现场装配，工业化程度高；钢网替代传统模板，节材、节水、节能，减少建筑垃圾，绿色低碳环保；泡沫混凝土保温、隔音效果好，墙体自重轻。

钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体体系及建造方式，符合绿色施工和建筑工业化的行业发展方向。制定本标准的目的是为规范钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体的材料、设计、施工和验收，促进该复合墙体更好的应用和发展。

1.0.2  规定了本标准的适用范围。钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体结构中的轻钢壁厚较小，泡沫混凝土强度相对较低，因此不适合用于高层建筑。参照现行行业标准《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383将层数限制在6层及以下，抗震设防烈度8度(0.2g)及以下。

1.0.3  国家有关结构安全、防火安全和环境保护的规定，是保证建筑正常使用．使用者人身安全的强制要求，尤其当钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体用于建筑外墙时应更为严格。

1.0.4  本规程应与国家现行标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑设计防火规范》 GB 50016、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411配套使用。

2  术  语

2.0.1  钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体作为本规程的核心术语应进行定义，以明确本规程的适用范围且确保规范使用，同时规定简称以便本规程中使用。

3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1  本条规定要求复合墙体使用的原材料应符合国家节能、节材、环保的产业政策。原材料不仅要求性能稳定，对人体无害，而且对环境不能造成污染，并可实现资源综合利用。生产企业、设计单位不得采用国家限制和禁止使用的材料和制品，如黏土、石棉及含石棉制品，含有辐射超标的各类工业废渣等。

3.1.2  目前复合墙体所用到的组成材料，多数均已有各自的产品标准，标准中对材料性能及其原材料都有严格的规定。复合墙体所用材料无论有无各自的产品标准，均应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574对建筑工程中墙体材料的统一要求。当复合墙体所用材料产品标准与现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574不一致时，应以此标准为准。

3.1.3  本条规定复合墙体的可靠性、稳定性是由其组成材料的相容性决定的，这种相容表现为各部分组成材料彼此之间相互安定并协调工作，保证其原有的各种性能。

3.1.5  在现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2010中，将装饰装修材料根据放射性水平大小划分为三类：A 类、B 类、C 类。其中，A类装饰装修材料产销与使用范围不受限制；B类装饰装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面，但可用于II类民用建筑，工业建筑内饰面及其他一切建筑的外饰面；C类装饰装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

考虑到复合外墙在建筑工程中没有基层墙体，复合隔墙与日常生活息息相关，复合墙体所用材料的放射性水平高低直接影响到室内环境，所以对其放射性水平规定为应符合 A 类要求。

## 3.2  泡沫混凝土

3.2.2  由于矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥的硬化较慢，早期强度较低，而在钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体施工时，泡沫混凝土是分层浇筑的，因此使用普通硅酸盐水泥可使泡沫混凝土的早期强度达到要求，从而避免泡沫混凝土沉降、塌陷。

有些企业为使泡沫混凝土强度尽早发挥，使用硫铝酸盐水泥，但这种水泥碱度较低，可能造成对龙骨的腐蚀。

3.2.3  复合墙体中泡沫混凝土采用的原材料，其性能指标直接影响到泡沫混凝土的黏聚性、保水性、流动性、输送距离、泵送高度等施工特性，同时考虑到复合墙体在建筑工程中的具体使用部位，这里规定的原材料要求与现行行业标准《泡沫混凝土JG /T 266中的要求略有不同。在现行行业标准《泡沫混凝土》 JG/T 266中要求粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/ T1596的规定，而根据复合墙体中泡沫混凝土的特性，粉煤灰应符合现行行业标准《硅酸盐建筑制品用粉煤灰 JC/ T 409更为适用。在现行行业标准《泡沫混凝土》JG/ T 266中要求砂应符合现行国家标准《建筑用砂》GB / T 14684的规定，范围较大，本规程限定为应符合现行行业标准《硅酸盐建筑制品用砂》JC / T 622的规定。

3.2.4  为保证泡沫混凝土在现浇固化后能达到规定的干密度、导热系数和强度等级，且干密度和热阻均匀，这就要求泡沫混凝土所用的原材料与泡沫剂、泡沫稳定剂、混凝土外加剂等材料之间应具有一致的亲和性、稳定性和耐久性。

## 3.3  钢网

3.3.1  制作钢网模的钢网应采用符合现行国家标准《钢板网》GB/T 33275规定的横向扩张有筋钢板网。即采用金属板材或卷材经机械切割延伸、经B方向（横向）扩张成型而产生的孔状网。

3.3.2  复合墙体采用钢网作为免拆模板。钢网在施工阶段需承担浇筑泡沫混凝土时的压力，因此对制作钢网模的钢网的基本规格做出了规定；为保证钢网模的耐久性，对钢板网镀层的镀锌量进行了规定。

## 3.4  轻钢

3.4.3  矩形、B型和C型轻钢主要作为轻钢龙骨使用，W型和几形轻钢作为钢拉条使用。C型轻钢腹板开洞是为保证浇筑泡沫混凝土时，混凝土能够在轻钢之间正常流动。

3.4.4  泡沫混凝土强度和密度均较低，且碳化速度较快，难以借助保护层获得对轻钢的防腐保护，因此轻钢必须具有自防腐能力。连续热镀锌或热镀铝锌钢板及钢带，均是双面镀层，镀层量参照现行行业标准《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383确定。参照国内相关标准数据，镀锌量要求275g/m2相当镀锌厚度为20μm；镀锌量要求180g/m2相当镀锌厚度为13μm。

3.4.6  为提高复合外墙的耐久性能，增加对轻钢龙骨及龙骨组件的耐盐雾性能要求，在1000h试验后，轻钢龙骨及龙骨组件应无起泡、生锈等现象。

## 3.5  固定及连接材料

3.5.3  为做到快速、简便、可靠地安装和连接，对专用连接件规格和主要形式作了规定。

3.5.5  为保证复合墙体的耐久性能，满足在正常使用年限内的整体稳定性，固定件及连接件的材质均应为不锈钢材质；若采用其他防腐蚀措施，应通过试验验证措施的防腐有效性和与不锈钢材质防腐性能的等效性。

4  设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  本条规定要求工程设计单位对复合墙体的建筑功能、使用功能提出主要指标要求及构造要求，使复合墙体能满足建筑工程设计要求。

4.1.2  积极推广并有效地实施建筑工业化，是我国建筑发展的必然趋势。为推进房屋建筑工业化，必须以实现建筑或部件的尺寸和安装的标准化为前提，这就要求我们严格执行建筑模数协调的原则。通过建筑模数协调，可以使复合墙体实现设计、制造、施工安装等活动的互相协调；能够对复合墙体尺寸进行分割，确定复合墙体的尺寸和边界条件；优选复合墙体的标准化方式，使得标准化的复合墙体的种类最优；有利于复合墙体组成材料的互换性；有利于复合墙体的定位和安装，协调复合墙体与功能空间之间的尺寸关系。

4.1.3  复合墙体的厚度应以满足建筑工程设计要求为前提，合理选择复合墙体厚度，并优化墙体厚度与轻钢龙骨厚度的组合模式，表4.1.3为推荐采用的厚度组合形式。

4.1.4  承载力及稳定性计算是确保复合墙体在建筑工程所在气候地区、使用功能要求、抗震设防要求等综合因素下满足耐久性和使用年限要求的重要依据；风荷载作用下的变形验算，也是复合外墙安全性的设计验证条件。尤其在重要的建筑工程中，应严格审查计算书。

4.1.6  在我国寒冷地区或严寒地区，复合外墙的保温性能为满足现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26的相关要求，采用外墙自保温形式往往墙体厚度较大，建筑工程的经济性不高，宜采用复合外墙加外墙外保温的复合保温外墙形式，以降低外墙厚度，减轻建筑自重，提高建筑工程的经济性。当采用复合保温外墙形式时，保温材料厚度应满足建筑工程所在地区对建筑围护结构节能设计要求。

4.1.8  防火隔离带应采用燃烧性能为 A 级的材料。防火隔离带应在每层水平设置，其高度不应小于300mm

4.1.10  泡沫混凝土作为外墙材料要避免其弱耐候、耐水性对建筑正常使用期的不利影响，所以采用墙底最低标高高于室内外地坪有利于减轻地面溅水和潮湿对墙体的不利影响。

4.1.11  当高厚比大于30且不大于40时，可采取增大轻钢壁厚、缩小竖龙骨间距、双排竖龙骨背面拉结或提高泡沫混凝土密度等构造措施。

4.1.12  表4.1.12是在结合国内建筑工程中使用复合墙体的实际工程项目的基础之上，结合试验验证总结出来的数据，工程设计人员可根据建筑工程项目中复合墙体的具体使用情况进行选择。设计方案低于表中规定的，应进行相关计算并通过试验验证后方可采用。

4.1.13  空调外机是建筑施工完成后附加的部分，需要保障与建筑主体有可靠连接，可采用配套的热镀锌剪刀钢螺丝固定连接。

## 4.2  泡沫混凝土

4.2.1  复合外墙的使用环境较室内相比温度、湿度、日照环境变化大，变化速度快，提高复合外墙中泡沫混凝土的干密度等级，同时降低吸水率，可有效地保证安全性能和耐久性能。

4.2.2  分户墙、卫生间隔墙及管道井部位的墙体，常安装有入户门，或者需吊挂重物。在实际工程中，当泡沫混凝土的密度等级低于500kg/m3时，很难保证室内门的安装强度及重物吊挂的可靠性。

4.2.3  分室墙部位安装的室内门质量较小，同时仅吊挂质量较小的装饰画等，所以泡沫混凝土的密度等级要求比分户墙、楼梯间墙、卫生间隔墙及管道井部位的墙体较低。

## 4.3  钢网

4.3.1  在钢网模灌浆内外张拉力过程中螺旋钉可有效起到阻退作用，避免采用普通钢排钉强度低，易被拉出，防止施工过程中的爆模、胀模的发生。

使用压接钳将网构金属板条叶片连接在一起，通过压接钳切割并折叠两个主肋条，牢固地连接两个叶片，如此操作时，必须确保两个肋条彼此定位。

1  侧链（并排）：分别将相邻的两张网构的第一个和最后一个接缝筋重叠。然后，通过切割在30mm的区域内的左右肋条，每隔150mm～200mm用压接钳做一个双键。详见图2。

2  平行链接（端到端）：当网构端头连接位于两构件之间时，应采取搭接形式链接。网构链接重叠长度不小于100mm，重叠搭接区两端应用压接钳压接连接。详见图3。

图2有筋扩张网肋筋侧链（并排）       图3有筋扩张网肋筋平行链接（端到端）

## 4.4  轻钢龙骨及龙骨组件

4.4.1  复合墙体用轻钢龙骨及龙骨组件的布置和固定，直接影响到复合墙体在现浇施工前的整体稳定性与安全性，以及现浇施工过程中对钢网模、浇筑工艺的质量控制等。

1  根据国家现行标准的相关要求，在建筑轻微振动、连接固定点存在疲劳荷载、金属材料与混凝土材料的温度线膨胀系数不同、吸水材料吸水后会发生软化等多种因素的共同作用下，射钉固定点处的射钉拉拔力变化较大，故外墙用材料、构件严禁使用射钉连接固定。所以本条明确要求复合外墙的轻钢龙骨与建筑主体结构的固定不得使用射钉，复合隔墙由于安全隐患较小，可采用射钉或膨胀螺栓固定。

3  规定上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点距离龙骨端部的要求，是为了防止复合墙体出现悬挑端；门窗洞口处由于门窗的经常开启与关闭，振动较多，对上、下横龙骨的端距要求更为严格。

5  考虑到建筑主体结构为钢结构时，钢结构的层间位移角与混凝土结构相比较大，钢结构构件本身的变形量与混凝土结构相比也较大，故应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，起到吸收变形应力的作用。

10  在建筑设计中，内隔墙上要开设门、窗或其它洞口，为了保证墙体的整体性，应在洞口的四周设置龙骨或根据需要增设加强龙骨(在凹槽中嵌入木质芯材的龙骨)，以增强力学性能，保证墙体稳定性。龙骨的开口方向应背向洞口给门框和窗框的安装提供方便。

11  为实现建筑工业化的建造目的，提高复合墙体的标准化程度，在建筑工程中应避免出现过多规格、过多构造形式的复合墙体，所以在复合墙体设计时，为满足楼梯间墙、分室墙、外墙等墙体厚度大于或等于150mm的要求，推荐采用双排轻钢龙骨的构造形式．提高建筑的经济型指标。双排轻钢龙骨之间的拉结可采用多种构造形式。

12  若采用单排轻钢龙骨，防火墙在一面遇火后，复合隔墙竖龙骨由于位于隔墙厚度方向前后贯通，会加速热量的传导，降低防火墙的耐火性能：采用双排轻钢龙骨。并使双排轻钢龙骨之间不直接接触，可有效地保证防火墙的耐火性能达到设计要求。考虑到防火墙在遇火后，遇火面的轻钢龙骨会失去原有的稳定性，増设横龙骨可防止遇火后复合墙体在受到撞击力后碎裂与倒塌。

4.4.4  复合外墙在考虑整体稳定性的基础上，同时要考虑作为外围护墙体的抗震性能、抗风压性能、安全性等，复合外墙应在复合墙体轻钢龙骨布置和固定的基础上增设植筋的方式与建筑主体结构连接，保证复合外墙的结构安全稳定性。拉结钢筋的设置（包括拉结钢筋数量、长度和直径等）必须通过计算确定，同时还不能低于本条规定的最低要求。拉结钢筋应采用绑扎等可靠连接方式，在建筑工程现场浇筑泡沫混凝土前应做有效的防腐蚀处理。

4.4.6  当复合墙体上预设的门窗处、预埋的水（电）箱（柜）等开洞处与竖龙骨位置冲突时，应调整轻钢龙骨的布置，不能剔凿复合墙体进行预埋，不能任意开洞设置门窗、水（电）箱（柜），更不能随意截断轻钢龙骨进行埋设。

4.4.10  防止复合墙体变形的构造措施可采用多种构造形式，在条件允许的情况下可按下列规定进行：

在复合墙体中间位置设置钢筋混凝土构造柱；构造柱应与复合墙体同厚，截面高度不宜小于200mm，构造柱混凝土强度等级不宜低于C20，纵向应设置4根直径不小于12mm的钢筋，箍筋直径不宜小于8mm，箍筋间距不宜大于200mm。构造柱与复合墙体应采用拉结钢筋连接，具体要求可参见本规程第4.4.2条的相关规定。

4.4.11  本标准涉及的轻钢构架中轻钢龙骨之间的连接大都采用螺钉连接或快装连接件无损连接。明确墙体中用于固定的膨胀螺栓直径和射钉直径的设计和选用规格。

5  施工

## 5.1  一般规定

5.1.1  采用复合墙体的工程，在专项施工方案中应包括有关复合墙体的针对性内容，反映对复合墙体工程施工的特殊要求。要求施工单位编制施工组织技术文件，明确材料选用、施工方法、进度计划、质量保证体系和安全技术措施等，是保证复合墙体施工质量的有效措施。施工组织技术文件应经监理工程师审核确认后实施。

5.1.3  规定轻钢龙骨、连接件、钢网等出厂前分别统一编号，是为了便于现场堆放、储存和正确装配，提高安装效率，这也是工业化建筑技术的基本要求。

5.1.4  轻钢龙骨实质上是一种工业化生产的标准化构件，为区分各种龙骨，必须对龙骨进行明确分类并按批次存放，以确保有序施工。

5.1.5  轻钢龙骨构架具有良好的承载能力和刚度，可承受施工阶段正常施工荷载，并起到免拆模板支架的作用。施工前应根据施工工况，分别验算轻钢龙骨构架的承载力和变形。当不满足要求时，应增加临时支撑等加固措施。轻钢龙骨构架施工阶段的验算方法可参照有关文献。

5.1.8  在日平均温度5℃以下时进行建筑工程现场浇筑施工，直接影响到泡沫混凝土的水化反应，会对现浇泡沫混凝土的稳泡产生不利影响，造成干密度等级、导热系数、强度等级、吸水率等性能达不到设计要求，影响泡沫混凝土的施工质量。5级以上大风天不仅会对现浇泡沫混凝土的稳泡产生不利影响，还会影响到泡沫混凝土表面的湿度微环境，加速泡沫混凝土中水分的散失，水化反应不充分，必须采取有效措施防止水分过快散。

5.1.9  本条对复合墙体工程在雨期、高温天气和冬期施工做了规定。

1  “雨期”并不完全是指气象概念上的雨季，而是指必须采取措施保证建筑工程施工现场浇筑泡沫混凝土施工质量的下雨时间段。本规程所指雨期包括雨季和雨天两种情况。

2  高温条件下拌和、浇筑和养护的普通混凝土比低温度下施工养护的普通混凝土早期强度高，但28d强度和后期强度通常要低。现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666规定高温施工温度为日平均气温达到30℃。本规程综合考虑我国气候特点和施工技术水平，以及泡沫混凝土的特殊性，高温施工温度定义为日平均气温达到30℃。为避免复合墙体中现浇泡沫混凝土的强度下降，应采取措施进行高温天气下的现场浇筑施工。

3  复合墙体工程施工过程中，轻钢龙骨及龙骨组件安装、钢网安装属于干作业的范畴，冬期施工基本可正常进行，现场浇筑泡沫混凝土受气温的影响较大。日平均温度5℃以上时，可解除冬期施工措施，现场浇筑泡沫混凝土可正常进行；日平均温度5℃以下时，严禁现场浇筑泡沫混凝土。我国的气候属于大陆性季风型气候，在秋末冬初和冬末春初时节，常有寒流突袭，气温骤降5℃的现象经常发生，此时会有一两天之内最低气温突然降至0℃以下，寒流过后气温又恢复正常。因此，为防止短期内的寒流袭击造成新浇筑的泡沫混凝土发生冻结损伤，特规定当气温骤降至0℃以下时，泡沫混凝土应按冬期施工要求采取应急防护措施。

5.1.10 泡沫混凝土在养护期间，较大的振动会导致出现消泡现象。为了防止泡沫混凝土消泡并且保证浇筑的泡沫混凝土充分进行水化反应，严禁在养护期间进行振动性较大的其他施工。

5.1.11  施工安装单位应建立完善、有效的复合墙体工程现场施工安装质量保证体系，能够全过程控制复合墙体施工安装的各工序工程质量。要求在施工安装过程中各工序均设专人验收并保存记录，特别是对隐蔽工程的验收记录提出了相关要求。

5.1.12  施工安装过程中应采取措施对已安装和正在安装的复合墙体进行保护，可采取设置警戒线，以及包、裹、盖、遮等有效措施。

5.1.13  本条要求施工单位实行文明施工、安全施工，并对复合墙体安装过程中产生的环保问题提出的相关要求。

## 5.2  施工流程

5.2.2  竖龙骨的安装在实际建筑工程中又分为边竖龙骨安装和中竖龙骨安装，特殊部位龙骨指的是预设的门窗处、预埋的水（电）有（柜）处、预留的重型水（电）线管处等部位的龙骨。

## 5.3  施工准备

5.3.2  复合墙体工程严禁使用未经检测的原材料，如发现不合格原材料，应及时清退并更换。

5.3.3  现场分类堆放的原材料应做到随用随取，并做好材料取用记录；轻钢龙骨及龙骨组件、钢网等金属材料，应覆盖防雨布等有效避雨措施；堆放点应做好排水工作。

5.3.4  主要机具设备应定期检验与维护，杜绝施工过程中的使用安全隐患。

## 5.4  轻钢龙骨安装

5.4.3  快装连接件需要适宜的预紧力，确保轻钢的位置并协同工作。

5.4.4  墙体轻钢龙骨构件单元安装过程中尚未与相邻墙体连接牢靠，安装过程需采取临时支撑确保墙体轻钢龙骨的整体稳定。

5.4.5  膨胀螺栓的使用应根据产品使用说明书中的要求进行，严禁违反产品的正常操作流程。

5.4.8  我国施工现场情况相对复杂，根据建筑工程施工现场的具体情况，如需调整轻钢龙骨的布置和固定，应由设计单位确认后方可实施，不得私自改动轻钢龙骨及龙骨组件的设置。

5.4.10  为了避免施工期间杂物及水进人钢管内，竖向矩形轻钢龙骨采用封堵帽或其他封堵措施进行封堵。

## 5.5  钢网安装

5.5.4  钢网的两种安装流程，应根据建筑工程施工现场的实际情况进行选择。当选择先安装一侧钢网时，应在安装钢网之前进行轻钢龙骨的质量验收，经验收合格后，再进行一侧钢网安装。

## 5.6  泡沫混凝土浇筑

5.6.1  由于复合墙体在建筑工程中的具体使用部位不同，性能要求也不同，所以这里不规定具体的配合比。配合比的设计应满足复合墙体的性能要求，符合泡沫混凝土的抗压强度、干密度、和易性以及保温、防火性能的要求，并以合理使用材料为原则，同时还应符合工程设计和施工的要求。配合比应通过计算和试配综合确定。

5.6.2  配合比是泡沫混凝土的关键技术参数，同时原材料的厂家，产地、品种、规格也是直接能响到泡沫混凝土性能的重要指标，在建筑工程中，针对具体情况，复合墙体设计临时变更、工程施工环境改变、产品供应状态更改时，应及时调整池沫混凝土的配合比和原材料构成，但应由设计单位和施工单位共同确定后方可实施，不得擅自变更。

5.6.3  泡沫混凝土的配料及生产过程，直接影响到泡沫混凝土的性能。

1  工艺参数的设定，应由施工单位确定，包括上料时间、上料数量、搅拌时间、设备转速、出料时间等。

2  实际调查发现，目前国内成套现浇机组多采用连续加料方式，水泥净浆配比、泡沫混合比例及泡沫料浆湿密度等仍靠人工凭经验来调，无法做到精确计量，浆体密度难以控制，是造成泡沫混凝土质量波动很大的主要原因。

拥有先进的配合比不能保证获得高质量泡沫混凝土，如何做到实际生产中各种材料用量准确，还需要保证搅拌现场各种计量工具的准确性。泡沫混凝土是一种混合材料，只有各种材料按照正确比例配合，才能拌制出符合要求的泡沫混凝土，任何材料的计量误差都会对泡沫混凝土的性能造成不利的影响。要想生产出符合配合比要求的泡沫混凝土必须有可靠的计量手段和控制措施。泡沫混凝土配料及生产过程中以下三个方面的计量必须严格控制：

1）混泡搅拌时间。泡沫混凝土生产的特殊性在于将气泡引入料浆，使气泡均匀分布在料浆中，才能获得有良好性能的泡沫混凝土。而这一混泡的过程需要通过搅拌设备完成。在混泡的过程中准确控制搅拌时间是非常必要的。搅拌时间过长，容易使气泡破裂，影响泡沫混凝土性能；搅拌时间过短，混泡不均匀，同样影响泡沫混凝土的性能。因此，在泡沫混凝土搅拌设备上必须要有可靠的定时装置和指示装置，方便操作。

2）水和泡沫计量。大量的试验证明，用水量对泡沫混凝土性能影响很大，例如：其他参数不变，在800kg/m3密度的泡沫混凝土中每立方增加10kg水，可降低泡沫混凝土28d强度1.9MPa左右。据调査，工程中泡沫混凝土大量出现粉化、塌陷的主要原因是添加了过量的泡沫，这严重影响了泡沫混凝土的各项性能。因此，现场拌制泡沫混凝土应严格控制用水量和泡沫用量。

3）外加剂的计量。泡沫混凝土外加剂，对改善泡沫混凝土的性能作用很大，其掺量少了达不到预期目的，掺量多了会起负面作用，所以现场搅拌所用外加剂必须采用专用计量工具。

因此，避免上述现象发生的有效措施是必须采用可靠的专用计量工具，安装指示装置并且安排专人负责使用和管理。

5.6.4  一体化泡沫混凝土制备机具有较为精确的计量和过程控制，部分具有较为先进的智能控制系统，能够提高泡沫混凝土制备的稳定性和可靠性并提高效率。强制式搅拌机搅拌均匀，泵送浇筑过程稳定，两者受人工及外界因素影响较小，在采用非一体化设备时可有效地保证泡沫混凝土的性能。

5.6.5  泡沫混凝土的配合比应按设计要求准确执行，在搅拌时，搅拌时间过短，会使泡沫与浆料混合不均匀，影泡沫混凝土性能；搅拌时间也不能过长，若搅拌时间过长，则会大量损失泡沫。

5.6.8  本条规定了泡沫混凝土浇筑施工时的相关规定。

1  当复合墙体中预埋箱、柜、盒时，为避免堵塞预埋的箱、柜、盒，减少施工后的修补工作量，应对预埋的箱、柜、盒进行有效保护。

4~6  为避免消泡，每次浇筑的高度、出料口距离浇筑面的垂直距离、振动方式均应符合本条的规定。由于泡沫混凝土自重对底层泡沫的压力，以及考虑到钢网模板材料的抗折强度和模板挠度限值，一次浇筑高度应严格控制。浇筑墙角及轻钢密集等部位可采用人工插捣、敲击钢网等方式辅助振捣。

## 5.7  养护

5.7.1  温度低于5℃时，对泡沫混凝土的固化有一定影响，应增加养护时间，保证泡沫混凝土充分进行水化反应。

5.7.2  养护期间，在复合墙体上进行钉、凿、剔等施工均会造成较大的振动，从而导致出现消泡现象。为了防止泡沫混凝土消泡并且保证浇筑的泡沫混凝土充分进行水化反应，不得在复合墙体上进行钉、凿、剔等施工。

6  质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.2  复合墙体的工程质量验收分为资料验收和工程现场验收。本条规定了复合墙体工程质量验收时应提交的基本验收资料范围。

6.1.3  复合墙体完工之后，有不少部位或节点被墙体或装饰材料隐蔽，在工程验收时无法观察、检测，而这些部位或节点的施工质量又至关紧要，甚至与墙体的安全性能直接有关，应在施工过程中进行检査并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核、检査。

施工单位应严格按设计要求进行隐蔽工程施工并及时进行自检，发现问题应马上返工，自检合格，应会同监理和当地质监站进行隐蔽工程验收并做好记录，参加检验的人员，应在隐蔽验收记录上签字认可。

6.1.4  由于钢网模泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体结构是具有较高工业化水平的新型结构体系，其工厂加工和现场安装质量较易保证，因此，提出了合格点率应达到90%及以上的要求。

6.1.6  检验批的划分应符合国家现行相关标准的规定，并结合工程实际情况进行划分。

## 6.2  轻钢龙骨安装

6.2.1  轻钢的镀锌层或铝锌合金镀层厚度对复合墙体的耐久性至关重要，质量应从严把控。轻钢原材料应满足现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518的要求。进场时应检查产品合格证和出厂检验报告，并按规定进行抽样检验。

6.2.2  一般项目：

3  复合墙体中的轻钢龙骨构架实际上是一种预制装配工程，其装配质量好坏主要体现在外形尺寸和装配后的墙体定位尺寸的偏差。本条对墙体轻钢龙骨的安装允许偏差进行了详细的规定。但是，复合墙体结构中的轻钢龙骨构架与传统的轻钢结构不同，轻钢龙骨构架安装后，还要安装钢网模，浇筑泡沫混凝土进行包裹，因此检查项目的允许偏差比普通轻钢结构的要求有所放宽。

5  轻钢龙骨固定的两种方式中，这里仅规定射钉的要求，对膨胀螺栓的要求，应以相关标准和产品手册为准。

## 6.3  钢网安装

6.3.1 主控项目：

2  固定件如螺栓、螺钉等对墙体钢网模抵抗侧压力的能力有直接影响，应从严控制。

6.3.2  钢网为标准规格尺寸的产品，所以对尺寸偏差不再规定。钢网安装质量的好坏直接影响复合墙体的外观质量，因此，本条对钢网的安装允许偏差进行了详细的规定。对预留洞内部尺寸只允许大，不允许小，故只允许正偏差。

## 6.4  泡沫混凝土浇筑

6.4.1  用于检查泡沫混凝土强度的试件取样与留置的规定参考现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，并考虑到泡沫混凝土拌合物离散性较大，抽样次数比《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定增加一倍。

6.4.2  考虑到泡沫混凝土允许现场搅拌，应根据实际采用的原材料进行配合比设计和试配，以满足强度和工作性能的要求，因此对原材料和配合比设计作出验收规定。泡沫混凝土后期强度增长幅度较大，养护条件对泡沫混凝土强度的增长有重要影响。在施工过程中，应根据原材料、配合比、浇筑部位和季节等具体情况，采取有效的养护措施，保障泡沫混凝土强度正常增长。对泡沫混凝土浇筑的质量验收，是在泡沫混凝土规定的养护时间结束后才可进行。