ICS 81.060.30

CCS Q 32

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

工业陶瓷窑炉用窑具

Kiln furniture for industrial ceramic kilns

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：中国建材检验认证集团淄博有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、山东华美新材料科技股份有限公司、山东圣川陶瓷材料有限公司、……………

本文件主要起草人：吴萍、谢金莉、王明峰、石威、侯晓刚、夏卫亮、王东………、………。

本文件为首次制定。

工业陶瓷窑炉用窑具

- 范围

本文件规定了工业陶瓷窑炉用窑具的术语和定义、产品分类及标记、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和储存。

本文件适用于使用温度在1 200℃～1 700℃，以氧化铝、反应烧结碳化硅、氮化硅结合碳化硅、重结晶碳化硅为主要材质的工业陶瓷窑炉用窑具。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品 体积密度、显气率和真气孔率试验方法

GB/T 6569  精细陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T 8489  精细陶瓷压缩强度试验方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 11337-2004  平面度误差检测

GB/T 14390  精细陶瓷高温弯曲强度试验方法

GB/T 16535  精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法

GB/T 16546  定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 21944.1  碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第1部分：方梁

GB/T 21944.3  碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第3部分：辊棒

GB/T 22588  闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 30873  耐火材料  抗热震性试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 工业陶瓷窑炉industry ceramic kiln

用耐高温材料砌成的，用以烧制工业陶瓷（精细陶瓷、先进陶瓷、高性能陶瓷）产品的热工设备。

- 窑具kiln furniture

窑炉内，在烧成过程中对坯件起间隔、支托、承垫、保护作用的方梁、辊棒、棚板、立柱、匣钵等耐高温器具及配件。

- 产品分类及代号

  - 产品分类

产品的分类及代号见表1，其中：

- ——按窑具的用途可分为：方梁（B）、立柱（C）、棚板（P）、辊棒（R）及匣钵（S）等。

- ——按窑具的主要材质，可分为碳化硅质和氧化铝质。其中碳化硅质包括：反应烧结碳化硅（RBSiC）、重结晶碳化硅（RSiC）和氮化硅结合碳化硅（NSiC）三种，氧化铝质包括：刚玉（Al2O3）和刚玉莫来石（MAl2O3）两种。

- 产品分类及代号

| 产品 | 材质 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方梁 | 碳化硅质 | 反应烧结碳化硅 | RBSiC-B |
|  |  | 重结晶碳化硅 | RSiC-B |
| 辊棒 | 氧化铝质 | 刚玉 | Al2O3-R |
|  |  | 刚玉莫来石 | MAl2O3-R |
|  | 碳化硅质 | 反应烧结碳化硅 | RBSiC-R |
|  |  | 重结晶碳化硅 | RSiC-R |
| 棚板 | 碳化硅质 | 反应烧结碳化硅 | RBSiC-P |
|  |  | 氮化硅结合碳化硅 | NSiC-P |
|  |  | 重结晶碳化硅 | RSiC-P |
| 立柱 | 碳化硅质 | 反应烧结碳化硅 | RBSiC-C |
|  |  | 氮化硅结合碳化硅 | NSiC-C |
|  |  | 重结晶碳化硅 | RSiC-C |
| 匣钵 | 氧化铝质 | 刚玉 | Al2O3-S |
|  |  | 刚玉莫来石 | MAl2O3-S |
|  | 碳化硅质 | 反应烧结碳化硅 | RBSiC-S |
|  |  | 氮化硅结合碳化硅 | NSiC-S |
|  |  | 重结晶碳化硅 | RSiC-S |

  - 产品代号

- 产品代号由产品材质和产品用途构成，如材质为反应烧结碳化硅的方梁，代号为RBSiC-B。

- 技术要求

  - 外观质量

- 产品的外观质量应符合表2的规定。

- 外观质量

| 缺陷名称 | 单位 | 立柱(C) | 方梁（B） | 棚板（P） | 辊棒(R) | 匣钵(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂纹 | / | 不允许 |  |  |  |  |
| 突起或压痕 | mm | 直径≤2；深度≤1 | 直径≤3；深度≤1.5，数量不超过5个 |  |  | 直径≤5，不超过3个，内表面、口沿与底部接触面不允许有。 |
| 缺棱缺角 | 个 | ≤2（长度＜5mm，宽度＜3mm，高度＜2mm的忽略不计） |  |  | 不允许 | 不允许 |
| 熔洞或气孔 | 个 | ≤5（直径≤5mm，深度≤1mm） |  |  | ≤5（直径＜2mm） | ≤5（直径≤5mm，深度≤1mm） |

  - 物理性能

5.2.1 碳化硅质窑具的物理性能应符合表3的规定。

- 碳化硅质窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RBSiC | NSiC | RSiC |
| 安全使用温度a | ℃ | ≤1350 | ≤1500 | ≤1600 |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥3.0 | ≥2.70 | ≥2.65 |
| 显气孔率 | % | ≤0.2 | ≤12 | ≤15 |
| 耐压强度 | MPa | ≥1500 | ≥150 | ≥500 |
| 室温弯曲强度 | MPa | ≥250 | ≥50 | ≥100 |
| 高温弯曲强度（1200℃） | MPa | ≥280 | ≥60 | ≥120 |
| 热膨胀系数（50℃∽1000℃） | ×10-61/K | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤4.8 |
| 导热系数（1200℃） | W/(m·K) | ≥30 | ≥15 | ≥20 |
| 抗热震性（1100℃，空冷） | 次 | ≥3 |  |  |
| 注：a安全使用温度仅为使用建议，不作为测试评价指标； 对于异形产品的性能要求由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

5.2.2 氧化铝质窑具的物理性能应符合表4的规定。

- 氧化铝质窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAl2O3 |  | Al2O3 |
| 安全使用温度a | ℃ | ≤1300 | ≤1500 | ≤1700 |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥2.65 | ≥3.0 | ≥3.70 |
| 显气孔率 | % | ≤18 | ≤15 | ≤10 |
| 吸水率 | % | ≤10 | ≤8 | ≤1 |
| 室温弯曲强度 | MPa | ≥50 | ≥100 | ≥200 |
| 高温弯曲强度（1300℃） | MPa | ≥45 | ≥65 | ≥150 |
| 热膨胀系数（50℃～1000℃） | ×10-6（1/K） | ≤6.8 | ≤8.0 | ≤8.5 |
| 导热系数(1000℃) | W/(m·K) | ≤2.0 | ≤6.0 | ≤6.5 |
| 抗热震性（1300℃，空冷） | 次 | ≥3 |  |  |
| 注：a安全使用温度仅为使用建议，不作为测试评价指标； 对于异形产品的性能要求由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

  - 尺寸允许偏差

- 产品的尺寸允许偏差应符合表4的规定。

- 尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方梁 | 立柱 | 棚板 | 辊棒 | 匣钵 |
| 外形尺寸 | 长度(mm) | ±3.0 | ±3.0 | ±1.0 | ±3.0 | / |
|  | 宽度/外径(mm) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
|  | 高度/厚度(mm) | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | / | ±1.0 |
| 壁厚（mm） |  | ＋1.0 －0.5 | ＋1.0 －0.5 | / | ±0.5 | ±1.0 |
| 直线度(%) |  | ≤0.15% | ≤0.2% | / | ≤0.10% | / |
| 平面度(%) |  | / | / | 0.30% | / | / |

  - 方梁、辊棒的安全载荷

- 用不低于室温弯曲强度20%所对应的载荷进行测试，不断裂。

- 试验方法

  - 外观质量

- 按GB/T 10326规定的方法进行检测，其中缺棱、缺角采用直测法进行检测。

  - 物理性能

    - 体积密度、显气孔率

- 按GB/T 2997规定的方法进行检测。

    - 耐压强度

按GB/T 8489规定的方法进行检测。

    - 室温弯曲强度

- 按GB/T 6569规定的方法进行检测。

    - 高温弯曲强度

- 按GB/T 14390规定的方法进行检测。

    - 热膨胀系数

- 按GB/T 16535规定的方法进行检测。

    - 导热系数

按GB/T 22588 规定的方法进行检测。

    - 抗热震性

- 方梁、棚板、立柱、匣钵抗热震性的检验按GB/T 30873方法4的规定进行。大尺寸样品，截取试样长度和宽度为（100±5）mm，进行检测。产品长度或宽度小于95mm时，按产品实际尺寸。

- 辊棒的抗热震性检测，从待测辊棒上切取约600mm长的试样，迅速放入规定温度的电炉中，放入深度不小于400mm，两端支起，沿长度方向温差不大于50℃，保温10min后迅速取出，在空气中冷却至室温，观察并记录裂纹及断裂情况。

  - 尺寸允许偏差

    - 外形尺寸

用精度为0.5mm的钢直尺或钢卷尺进行检测，结果精确到0.5mm。

    - 壁厚

用精度为0.02mm的游标卡尺进行检测，结果精确到0.2mm。

    - 直线度

将产品置于测试平台上（平台的平面度精度为0.05%，长度应长于被测产品长度），用塞尺测量产品与平面两者之间的最大间隙，结果精确到0.1mm。

    - 平面度

按照GB/T 11337-2004中5.4.1.2规定的方法进行检测。

  - 安全载荷

- 选择产品使用时的受力面，方梁按GB/T 21944.1的规定进行检测，辊棒按GB/T 21944.3的规定进行检测。

- 检验和判定规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每批产品应经生产单位检验部门检验合格后方可出厂，出厂时应附有产品质量合格证明书。

    - 产品按同一品种、相同生产条件生产的制品形成批。

    - 出厂检验项目为外观质量、尺寸允许偏差和安全载荷。

    - 出厂检验按GB/T 10325的规定执行，检验项目、合格质量水平、抽样方案见表5。

    - 检验结果如有不满足本文件要求的，则由交货方返工后，再次进行复检，如仍有不合格项，则判该批产品不合格。

表5 抽样及判定方案

| 检验项目 | 合格质量水平 AQL | 批量 N | 样本量 n | 接收数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 6.5 | ≤7 | N | 剔除不合格 |
|  |  | 8～150 | 8 | 1 |
|  |  | 151～280 | 13 | 2 |
|  |  | 281～500 | 20 | 3 |
|  |  | 501～1200 | 32 | 5 |
|  |  | 1201～3200 | 50 | 7 |
|  |  | 3201～10000 | 80 | 10 |
|  |  | ＞10000 | 125 | 14 |
| 外观质量、 安全载荷 | 4.0 | ≤12 | N | 剔除不合格 |
|  |  | 13～280 | 13 | 1 |
|  |  | 281～500 | 20 | 2 |
|  |  | 501～1200 | 32 | 3 |
|  |  | 1201～3200 | 50 | 5 |
|  |  | 3201～10000 | 80 | 7 |
|  |  | ＞10000 | 125 | 10 |

  - 型式检验

    - 型式检验每12个月至少进行一次，如有下列情况之一时，也应进行型式检验：

a) 新产品试制、定型或老产品转厂生产；

b) 正式生产后，如工艺、原材料改变，可能影响产品性能；

c) 停产6个月以上再恢复生产；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

e) 质量监督机构提出进行型式检验要求。

    - 型式检验项目为本文件第5章规定的全部项目。

    - 型式检验按GB/T 10325的规定执行，检验项目及抽样方案见表6。

    - 型式检验各项目中，如有检测结果不符合本文件要求，可对已抽取样品加倍进行第二次检测。第二次检测后，如有一项不符合本标准要求，则判定该产品型式检验不合格。

表6 检验项目及抽样方案

| 检验项目 |  | 一次抽取样本量 n | 第一次测试样品数 n1 | 第二次测试样品数 n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  | 9 | 3 | 6 |
| 物理性能 | 体积密度 | 9 | 3 | 6 |
|  | 显气孔率 | 9 | 3 | 6 |
|  | 室温弯曲强度 | 9 | 3 | 6 |
|  | 高温弯曲强度 | 9 | 3 | 6 |
|  | 热膨胀系数 | 9 | 3 | 6 |
|  | 热导率 | 9 | 3 | 6 |
|  | 抗热震性 | 9 | 3 | 6 |
| 尺寸允许偏差 |  | 9 | 3 | 6 |
| 安全载荷许用应力 |  | 9 | 3 | 6 |

  - 包装、标志、运输和储存

产品的包装、标志、运输和储存按GB/T 16546的规定执行。

_________________________________