中华人民共和国建材行业标准

JC/T ×××××—××××

《工业陶瓷窑炉用窑具》

行业标准编制说明书

（征求意见稿）

“工业陶瓷窑炉用窑具”行业标准制定工作组

工业陶瓷窑炉用窑具

《工业陶瓷窑炉用窑具》建材行业标准为首次制定。《工业陶瓷窑炉用窑具》行业标准制定及实施的目的：规范我国工业陶瓷窑炉用窑具产品的技术标准，指导企业生产，促进产品质量和生产技术水平的提升，为供需双方提供技术交流平台，促进工业陶瓷窑炉用窑具的可靠应用。

（一）工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等。

1．任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2017年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2017]106号）的要求，由中国建材检验认证集团淄博有限公司主要负责、中国国检测试控股集团股份有限公司、山东华美新材料科技股份有限公司、山东圣川陶瓷材料有限公司等参与起草完成《工业陶瓷窑炉用窑具》行业标准的制定工作，项目编号为2017-1276T-JC。

2．工作过程

收到行业标准项目制定计划通知后，中国建材检验认证集团淄博有限公司联合中国国检测试控股集团股份有限公司、山东华美新材料科技股份有限公司、山东圣川陶瓷材料有限公司等有关专家成立了《工业陶瓷窑炉用窑具》行业标准制定工作组，并于2018年1月21日召开标准制定工作第一次专题会议，确定了标准的制定原则、制定方案及制定工作计划。第一次会议后，工作组查阅了国内外相关产品的标准和技术资料，全面调研了我国及国际工业陶瓷窑炉用窑具的生产及应用现状，收集国内同行业企业产品样品，进行初步的性能检测分析。在对调研结果进行收集、整理、比对分析的基础上，进行了与标准内容相关的试验验证工作。2021年4月完成了征求意见稿（第一稿）起草。根据各单位反馈的意见，进行了标准结构的调整，为了便于后期窑炉耗能及节能效果评估，补充了导热系数、膨胀系数等参数并进行了相关的试验验证。2022年7月完成了征求意见稿的编制，并发出征求意见。

3．主要参加单位及工作分工

本标准主要起草单位：中国建材检验认证集团淄博有限公司主要负责、中国国检测试控股集团股份有限公司、山东华美新材料科技股份有限公司、山东圣川陶瓷材料有限公司等。

具体工作分工：中国建材检验认证集团淄博有限公司主要负责标准总体方案制定工作、主要负责各项性能指标测试方法研究确定及标准撰写，中国国检测试控股集团股份有限公司与山东华美新材料科技股份有限公司、山东圣川陶瓷材料有限公司共同负责样品的收集、性能指标验证等工作。

（二）标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比

1．标准的编写原则

1.1本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的相关规则起草和编制，符合国家现行法律、法规政策文件要求。编制组参考国内外相关标准，广泛调研国内工业陶瓷窑炉用窑具生产企业和应用企业的实际情况，综合不同材质、不同类型窑具的发展水平与趋势，从确保窑具的可靠应用为出发点，为推动窑具产业绿色、高质量发展，对工业陶瓷窑炉用窑具的各项性能做出详细的规定。

1.2本标准制定的原则是保持标准的科学性和适用性。确定产品标准内容时，严格遵循国际标准化组织提出的三条原则：

目的性原则：不同材质、不同功能的窑具分别有不同的特性和要求，标准制定过程中根据窑炉的煅烧温度、窑具的不同使用功能、窑具使用环境、窑炉的施工等要求，根据材质和功能的不同对窑具进行了分类，为确保窑具的正确选用和窑具的可靠应用，有针对性地选择了外观质量、尺寸允许偏差、体积密度、显气孔率、弯曲强度、热膨胀系数、导热系数、抗热震性等技术指标作为标准的主要内容，并在标准中进行了详细的规定。

最大自由度原则：标准制定过程中，标准编制组参考了现行相关标准，其中的性能测试评价方法均引用现有的常规测试方法，均经过了相应的验证，确认为可靠。检测所用仪器属一般的检测设备，且均实现了商售。

可证实性原则：标准中涉及的各项性能指标，均规定了相应的试验条件和测试评价方法，并经过了试验验证。该标准中没有使用任何抽象的、不确切的用语，技术要求均定量化。标准中不包括对工业陶瓷窑炉用窑具制造过程的要求，只对规定的质量进行检验。

2．主要内容

工业陶瓷窑炉用窑具，目前尚无系统、统一的国际、国外和国内标准。本标准的编制主要依据产品市场应用情况，结合实际工况而确定。

2.1范围

本标准规定了工业陶瓷窑炉用窑具的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输和储存。

本文件适用于使用温度在1 200℃～1700℃，以氧化铝、反应烧结碳化硅、氮化硅结合碳化硅、重结晶碳化硅为主要材质的工业陶瓷窑炉用窑具。

2.2术语和定义

JC/T 413界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

2.2.1工业陶瓷窑炉industry ceramic kiln

用耐高温材料砌成的，用以烧制工业陶瓷（精细陶瓷、先进陶瓷、高性能陶瓷）产品的热工设备。

2.2.2 窑具kiln furniture

窑炉内，在烧成过程中对坯件起间隔、支托、承垫、保护作用的方梁、辊棒、垫板、立柱、匣钵等耐高温器具及配件。

2.3产品分类

2.3.1按窑具的主要材质，可分为碳化硅质和氧化铝质。其中碳化硅质包括：反应烧结碳化硅（RBSiC）、重结晶碳化硅（RSiC）和氮化硅结合碳化硅（NSiC）三种，氧化铝质包括：刚玉（Al2O3）和刚玉莫来石（MAl2O3）两种。

2.3.2 按窑具的用途可分为：方梁（B）、立柱（C）、垫板（P）、辊棒（R）及匣钵（S）等。

2.4技术要求

根据工业陶瓷窑炉用窑具的工况条件，本标准从窑具的性能质量要求出发，对其外观质量、物理性能、基本尺寸极限偏差、形位公差等进行了系统的研究。在此基础上确定了产品的性能指标参数和检测方法。

2.4.1外观质量

由于窑具的表面质量以及其本体缺陷影响窑具的使用，因此，对窑具的边角缺陷和表面凹坑、溶洞或气孔等进行了要求。同时，考虑窑具的使用寿命，对其裂纹进行了规定。

2.4.2物理性能

针对窑具承重量大、高温持续时间长等的工况条件，必须对窑具材料的体积密度、显气孔率、耐压强度、室温弯曲强度、高温弯曲强度、热膨胀系数、导热系数、抗热震性、安全载荷许用应力等技术指标加以控制，以确保窑具的质量及安全可靠应用。

在对不同材质窑具产品测试数据综合分析处理的基础上，对比收集到的国内外相关窑具性能指标，结合国内的技术水平，本着“技术先进、经济合理”的原则，确定了本标准的理化技术指标。其他性能指标，可根据用户的特殊要求进行检测，本标准未作统一规定。

2.4.3尺寸允许偏差、形位公差

由于产品的尺寸、形位公差影响产品的使用效果，本标准对产品的尺寸允许偏差、直线度、平面度做出了具体要求。

（三）主要试验(或验证) 情况分析

为了验证《工业陶瓷窑炉用窑具》行业标准中相关数据和测试方法的科学性和适宜性，本标准制定工作组成员查阅了行业相关厂家和研究机构撰写的大量的相关标准、文献资料，搜集了许多重要的信息，并且抽取了不同时期、不同厂家的产品样品，按照本标准的规定进行了检验和测试。

根据窑具在工业陶瓷窑炉中的使用条件，为了便于产品的选择、装配及安全可靠应用，重点考核窑具的使用性能，对窑具的外观质量、尺寸偏差，以及物理性能包括体积密度、显气孔率、耐压强度、室温弯曲强度、高温弯曲强度、热膨胀系数、导热系数、抗热震性以及安全许用载荷等指标做了相应的验证，验证过程中做了不同方法的比对。最终根据产品的实际情况，本着能准确反应产品性能，且易于制样和测试的原则，选择了如下的测试方法。

1.测试方法选择

1.1外观质量

按GB/T 10326规定的方法进行检测，其中缺棱、缺角采用直测法进行检测。

1.2物理性能

1.2.1　体积密度、显气孔率

按GB/T 2997规定的方法进行检测。

1.2.2　耐压强度

按GB/T 8489规定的方法进行检测。

1.2.3　室温弯曲强度

按GB/T 6569规定的方法进行检测。

1.2.4　高温弯曲强度

按GB/T 14390规定的方法进行检测。

1.2.5　热膨胀系数

按GB/T 16535规定的方法进行检测。

1.2.6　导热系数

按GB/T 22588 规定的方法进行检测。

1.2.7　抗热震性

方梁、棚板、立柱、匣钵抗热震性的检验按GB/T 30873的规定检测。大尺寸样品，截取试样长度和宽度为（100±5）mm，进行检测。产品长度或宽度小于95mm时，按产品实际尺寸。

辊棒的抗热震性检测，从待测辊棒上切取约600mm长的试样，迅速放入规定温度的电炉中，放入深度不小于400mm，两端支起，沿长度方向温差不大于50℃，保温10min后迅速取出，在空气中冷却至室温，观察并记录裂纹及断裂情况。

1.3　尺寸允许偏差

1.3.1　外形尺寸

用精度为0.5mm的钢直尺或钢卷尺进行检测，结果精确到0.5mm。

1.3.2　壁厚

用精度为0.02mm的游标卡尺进行检测，结果精确到0.2mm。

1.3.3　直线度

将产品置于测试平台上（平台的平面度精度为0.05%，长度应长于被测产品长度），用塞尺测量产品与平面两者之间的最大间隙，结果精确到0.1mm。

1.3.4　平面度

按照GB/T 11337-2004中5.4.1.2规定的方法进行检测。

1.4安全载荷

选择产品使用时的受力面，方梁按GB/T 21944.1的规定进行检测，辊棒按GB/T 21944.3的规定进行检测。

2.检测结果分析和标准指标确定

每种材质选择5个不同生产厂家生产的产品进行测试，结果如下：

2.1反应烧结碳化硅（RBSiC）窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.11 | 3.08 | 3.02 | 3.07 | 3.03 | ≥3.0 |
| 显气孔率 | % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤0.2 |
| 耐压强度 | MPa | 1929 | 2103 | 1932 | 1830 | 2096 | ≥1500 |
| 室温弯曲强度 | MPa | 412 | 373 | 277 | 351 | 307 | ≥250 |
| 高温弯曲强度（1200℃） | MPa | 318 | 329 | 306 | 345 | 293 | ≥280 |
| 热膨胀系数（50℃~1000℃） | *10-61/K | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | ≤5.0 |
| 导热系数(1200℃) | W/(m·K) | 35 | 33 | 37 | 35 | 32 | ≥30 |
| 抗热震性（1100℃，空冷） | 次 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | ≥3 |

2.2氮化硅结合碳化硅（NSiC）窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.77 | 2.70 | 2.75 | 2.73 | 2.78 | ≥2.70 |
| 显气孔率 | % | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | ≤12 |
| 耐压强度 | MPa | 179 | 203 | 165 | 180 | 155 | ≥150 |
| 室温弯曲强度 | MPa | 73 | 85 | 57 | 78 | 83 | ≥50 |
| 高温弯曲强度（1200℃） | MPa | 98 | 73 | 88 | 76 | 91 | ≥60 |
| 热膨胀系数（50℃~1000℃） | *10-61/K | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | ≤5.0 |
| 导热系数(1200℃) | W/(m·K) | 41 | 33 | 34 | 35 | 34 | ≥15 |
| 抗热震性 （1100℃，空冷） | 次 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | ≥3 |

2.3重结晶碳化硅（RSiC）窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.68 | 2.72 | 2.63 | 2.73 | 2.71 | ≥2.65 |
| 显气孔率 | % | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | ≤15 |
| 耐压强度 | MPa | 568 | 572 | 539 | 586 | 557 | ≥500 |
| 室温弯曲强度 | MPa | 113 | 125 | 107 | 118 | 133 | ≥100 |
| 高温弯曲强度（1200℃） | MPa | 138 | 156 | 123 | 147 | 127 | ≥120 |
| 热膨胀系数（50℃~1000℃） | *10-61/K | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | ≤4.8 |
| 导热系数(1200℃) | W/(m·K) | 41 | 33 | 34 | 35 | 34 | ≥20 |
| 抗热震性（1100℃，空冷） | 次 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | ≥3 |

2.4低密度刚玉莫来石窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.65 | 2.78 | 2.84 | 2.91 | 2.97 | ≥2.65 |
| 显气孔率 | % | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | ≤18 |
| 吸水率 | % | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 5 | 3.2 | ≤10 |
| 弯曲强度 | MPa | 78 | 83 | 84 | 103 | 97 | ≥50 |
| 高温弯曲强度（1300℃） | MPa | 58 | 65 | 70 | 74 | 97 | ≥45 |
| 热膨胀系数（50℃~1000℃） | *10-6（1/K） | 4.57 | 5.44 | 5.85 | 6.06 | 6.31 | ≤6.8 |
| 导热系数（1000℃） | W/(m·K) | 0.97 | 1.26 | 1.38 | 1.49 | 1.67 | ≤2.0 |
| 抗热震性（1300℃，空冷） | 次 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | ≥3 |

2.5高密度刚玉莫来石窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品5 | 样品6 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 | MAl2O3 |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.22 | 3.54 | 2.84 | 2.91 | 2.97 | ≥3.00 |
| 显气孔率 | % | 8.4 | 7.2 | 11.5 | 9.1 | 9.7 | ≤15 |
| 吸水率 | % | 7.3 | 6.3 | 6.1 | 5 | 3 | ≤8 |
| 弯曲强度 | MPa | 127 | 132 | 251 | 183 | 237 | ≥100 |
| 高温弯曲强度（1300℃） | MPa | 68 | 71 | 83 | 94 | 110 | ≥65 |
| 热膨胀系数（50℃~1000℃） | *10-6（1/K） | 7.51 | 7.55 | 5.85 | 8.06 | 8.31 | ≤8.0 |
| 导热系数（1000℃） | W/(m·K) | 5.56 | 5.64 | 4.32 | 5.11 | 5.05 | ≤6.0 |
| 抗热震性（1300℃，空冷） | 次 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ≥3 |

2.6 刚玉窑具的物理性能

| 项目 | 单位 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品5 | 样品6 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.77 | 3.73 | 3.84 | 3.96 | 3.91 | ≥3.70 |
| 显气孔率 | % | 9.7 | 7.1 | 8 | 3.3 | 5.2 | ≤10 |
| 吸水率 | % | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.17 | ≤1 |
| 弯曲强度 | MPa | 223 | 382 | 418 | 615 | 413 | ≥200 |
| 高温弯曲强度（1300℃） | MPa | 151 | 160 | 262 | 331 | 317 | ≥150 |
| 热膨胀系数（50℃~1000℃） | *10-6（1/K） | 7.63 | 8.11 | 7.85 | 8.06 | 8.31 | ≤8.5 |
| 导热系数（1000℃） | W/(m·K) | 6.36 | 6.48 | 5.27 | 6.06 | 5.55 | ≤6.5 |
| 抗热震性（1300℃，空冷） | 次 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | ≥3 |

通过测试数据的整理分析表明，绝大部分样品的性能能够达到本标准规定的质量要求。因此，《工业陶瓷窑炉窑具》行业标准中所确定的各项参数要求和测试方法是合理的，标准所确定的指标是适宜的，作为行业标准的依据也是可行的。

有关实验验证具体情况详见试验验证报告。

2.5检验方法

产品的物理性能指标的分析检验，按现有的国家标准进行。对其它项目的检测方法也做了相应的规定。

2.6检验规则

检验规则对产品的出厂检验和型式检验作了较为具体的规定。

2.7包装、标志、运输和储存

包装、标志、运输和储存按现有的国家标准进行。

（四）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

经查询，本标准的内容没有涉及专利及知识产权的情况。

（五）产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

我国自七五、八五期间就开始研制和生产窑具，其中，我国工业陶瓷窑炉用窑具的品种和生产厂家目前已很多，但至今还没有形成统一的行业标准，各项性能指标的测试和表征方法不一致，导致产品质量参差不齐，市场鱼目混杂，影响了我国工业陶瓷窑炉用窑具的整体水平，也影响了我国工业陶瓷及相关产业的高质量发展。

本标准的制定与实施，规范了生产商、保护了消费者的权益，有利于促进产品的标准化、系列化生产，从而可降低生产成本，稳定产品质量，杜绝用户验收产品无统一的行业标准可依，质量纠纷无据可查的局面，这对提高产品质量和制作技术水平，提升产品在国际市场上的竞争力，推动行业以及相关行业的可持续发展具有显著的社会意义和经济价值。

（六）采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准起草过程中，未查到同类的国际或者国外标准，属非采标项目。

本标准起草过程中，通过调研，窑具产品我国目前绝大部分为国产，未测试国外的样品。

（七）与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

标准制定过程中查询到的标准共有4项，内容相关性如下：

- JC/T 413-2005 辊道窑用陶瓷辊，本标准适用于陶瓷生产所用的辊道窑中支撑、输送产品的陶瓷辊。此次制定标准中关于辊棒产品的检测方法与该标准一致，具体产品性能根据用户的使用要求进行了调整，去掉了耐火度，增加了高温弯曲强度，由于标准中增加了碳化硅质的产品，所以根据具体材质进行了分类。

- QB/T 5104-2017 陶瓷用框架窑具，本标准适用于以碳化硅为主要材质的框架窑具。标准中具体的指标要求符合日用陶瓷的烧成窑炉，使用温度要求相对较低。标准制定过程中参考了其中部分检测方法，对相关指标进行了修正。

- QB/T 1682-1993 高铝质匣钵 ，本标准适用于装烧日用陶瓷产品的匣钵，参考其对匣钵的要求，提出了对工业陶瓷窑炉用匣钵的性能要求，并根据征集到的样品进行了试验验证。

- YB/T 4549-2016 堇青石-莫来石窑具，本标准适用于各种工业窑炉用堇青石-莫来石窑具产品。标准制定过程参考了其中部分性能的测试方法。

标准符合现行法律、法规及规章的要求，本标准与现行有效的相关标准为相互补充的关系，与现有标准存在个别指标要求的不一致，均进行了大量的试验验证，并调研了生产方和用户的相关要求，确保了各项指标的适用性。

（八）重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准的编制过程中，标准编制组在学习相关法律法规的基础上，结合窑炉用窑具的生产和应用情况，针对工业陶瓷窑炉的实际及特殊需求，开展了本标准的制定工作，并在研究过程中征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准中对产品分类及部分指标的测试方法等内容做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实际调研信息作为支撑标准内容的有力依据，最终对标准要求达成一致。

编制过程中对标准的主要内容未产生重大意见分歧。

（九）标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

（十）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

目前我国没有工业陶瓷窑炉用窑具的标准，由于窑具的使用温度和功能差异，使得现在市场上窑炉用窑具的种类、材质较多，各现行的窑具标准之间存在测试评价方法不一致、指标不一致的问题，不便于用户选用，给下游企业带来极大困扰，也不利于窑具产品的可靠应用。检测方法及指标的不一致，也不便于质量检测机构、市场监督部门监督检测，造成市场的混乱竞争，阻碍了行业的健康发展。本标准致力于建立一套简洁、有效、准确的工业陶瓷窑炉用窑具产品质量的检测和评价方法，实现工业陶瓷窑炉用窑具质量和性能表征的规范化。

建议在本标准正式出台后，各窑具生产企业依据本标准中的相关规定规范控制和提升产品质量，应用企业根据本标准的内容，结合自身窑炉的要求参考选用合适的窑炉用窑具，科研单位、检测机构以及地方管理部门能够依据本标准中的相关规定对工业陶瓷窑炉用窑具质量进行监督检测。具体实施措施建议如下：

（1）加大标准宣传力度，提高认知度，在窑具生产领域以及下游工业陶瓷窑炉的设计和施工企业加强宣传普及，扩大标准的应用范围。

（2）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。组织生产企业技术人员、检测机构技术人员，为贯标企业提供技术指导和支持，组织生产企业、下游用户、检测机构技术人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时跟踪窑具产品技术发展情况，做好标准的落实，确保标准正确使用。

（3）鼓励行业相关企业成立标准贯彻实施小组，组员由标准化技术人员、产品主管设计人员、工艺主管设计人员、检验人员、车间技术人员等工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使企业能够顺利执行标准，科学开展工业陶瓷窑炉用窑具标准的使用。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理作好贯标记录，并进行长期行业技术发展水平跟踪和评价，对标准在应用过程中存在的技术问题，及时向标准归口管理部门反馈，确保标准的先进性和适用性。

（十一）废止现行相关标准的建议

无。

（十二）其它应予说明的事项

本标准是首次制定，在制定过程中，标准制定工作组查阅了国内外相关产品的标准和技术资料，对国内外生产企业和使用单位进行充分的调研，广泛征求意见，并对产品样品进行了性能验证工作，各项指标达到国内先进水平。

此外，在标准制定期间，工作组得到了许多专家和相关企业的大力支持和帮助，在此一并表示衷心地感谢！