ICS 91.060

CCS Q 73

薄体隔热保温铝单板

Thin body insulation aluminum panel

（征求意见稿）

中 国 建 筑 材 料 联 合 会 发布

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中国建筑材料协会标准

T/CBMF ××-20××

CBMF

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件负责起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司、华阳新材料科技集团有限公司

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 薄体隔热保温铝单板

- 1范围

本文件规定了薄体隔热保温铝单板的原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件等内容。

本文件适用于建筑装饰用铝单板。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志（GB/T 191-2008，ISO 780:1997，MOD）

GB/T 3190变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/T 4957非磁性金属基体上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法（GB/T 4957－2003， ISO 2360:1982 ，IDT）

GB/T 5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 14402 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

GB/T 13475 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

GB/T 16474 变形铝及铝合金牌号表示方法

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 23443 建筑装饰用铝单板

JG/T 235-2014 建筑反射隔热涂料

JG/T 402-2013 热反射金属屋面板

- 3术语和定义

GB/T 23443界定的及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

铝单板 aluminum panel

以铝或铝合金板（带）为基材，经加工成型且装饰表面具有保护性和装饰性涂层或阳极氧化膜的建筑装饰用单层板。

注：本标准中将涂层与阳极氧化膜通称为膜。

[来源：GB/T 23443-2009，3.1 ]

- 3.2

薄体隔热保温铝单板 thin body insulation aluminum panel

- 正面涂覆具有热反射或辐射涂层，背面涂覆保温涂层的铝单板。

- 3.3

- 保温涂层 thermal insulation coating

具有较低的导热系数的涂料。

3.4

热反射涂层 reflect thermal coating

在相同明度下，通过提高表面的近红外反射比，使面板表面温度降低的涂层。

[来源：JG/T 402-2013,3.2]

3.5

辐射涂层 radiation coating

具有高太阳光反射比和大气窗口发射率的涂层。

3.6

大气窗口发射率 atmospheric window emissivity

对(8~13)μm波段内的热辐射体在半球方向上的辐射出射度与处于相同温度下相同波段内全辐射体（黑体）的辐射出射度之比值。

- 4分类、代号及标记

- 4.1分类和代号

    - 按装饰层的材质分：

1）氟碳涂层，代号为FC；

2）聚酯涂层，代号为PET；

3）硅树脂涂层，代号为SC；

    - 按装饰层隔热方式分：

1）热反射涂层，代号为RF；

2）辐射涂层，代号为FS；

- 4.1.3 按保温涂层的性质分：

1）有机涂层，代号为OC；

2）无机涂层，代号为IC；

- 4.1.4 按使用环境分：

1）室外用，代号为W；

2）室内用，代号为N。

- 4.2标记及示例

- 4.2.1标记

按铝单板的产品名称、使用环境、装饰层材质、装饰层功能、保温涂层的性质、基材厚度和铝材牌号以及执行标准编号顺序进行标记。其中铝材牌号标记按GB/T 16474的规定进行。

- 4.2.2示例

正面为氟碳热反射涂层，背面为有机保温涂层，厚为3.0mm，铝材牌号为3003的室外用薄体隔

热保温铝单板，其标记为：

薄体隔热保温铝单板W FC RF OC 3.0 3003 T/CBMF  ××××-××××

  - 原材料

5.1 热反射涂层

热反射装饰层热工性能应符合JG/T 402的技术要求。

5.2 辐射涂层

太阳光反射比不低于0.80，大气窗口发射率不低于0.90。

- 5.3 基材

- 5.3.1化学成分及力学性能

铝单板所用铝及铝合金的化学成分应符合GB/T 3190的要求，力学性能应符合GB/T 3880.2的要求。室外用铝单板宜采用3×××系列或5×××系列铝合金。

- 5.3.2铝板基材厚度

- 室外用铝单板基材公称厚度（不包括涂层）宜不小于2.0mm，室内用铝单板基材公称厚度（不包括涂层）由供需双方商定。

5.4 保温涂层

隔热保温涂层导热系数应小于0.065W/(m2·K)。

- 6要求

- 6.1膜厚

6.1.1 热反射涂层

热反射涂层膜厚应符合GB/T 23443的要求。

- 6.1.2 辐射涂层

辐射装饰层膜厚最小值不应低于300μm。

6.1.3 隔热保温层

保温层膜厚不应低于标称值，标称值不应低于1.5mm。

- 6.2涂层性能

6.2.1 装饰层耐沾污性

装饰层耐沾污性不应大于5.0%。

6.2.2 保温层附着力

保温层附着力不应小于0.50MPa。

6.3 隔热性能

产品的太阳光反射比不低于0.80，半球发射率不低于0.85，隔热温差不应低于15℃。

6.4 保温性能

产品的传热系数不应高于3.0W/（㎡·K）

6,5 燃烧性能

保温涂层为无机涂层的产品燃烧性能不应低于GB 8624-2012中规定的A（A2）级，保温涂层为有机涂层的产品燃烧性能不应低于GB 8624-2012中规定的B1级。

6.6 其他性能

外观质量、尺寸偏差、光泽度偏差、附着力、铅笔硬度、耐化学腐蚀性、耐磨性、耐冲击性、耐候性、焊钉连接符合GB/T 23443的规定。

- 7试验方法

7.1膜厚

装饰层膜厚按照GB/T 4957的规定进行测量，每件试样上至少要测量四角和中心五个位置的局部膜厚；将产品从中间裁开，用游标卡尺测量保温层厚度，至少取包含两端和中间位置的5个点，以平均值作为保温层厚度测量的试验结果。

7.2 装饰层耐沾污性

按照GB/T 9780的规定进行。

7.3 保温层附着力

按照GB/T 5210的规定进行，保留到小数点后两位。

7.4 隔热性能

7.4.1 太阳光反射比

按照JG/T 402-2013附录A的规定进行。

7.4.2 半球发射率

按照JG/T 235-2014中6.5的规定进行。

7.4.3 隔热温差

按照JG/T 402-2013 附录B的规定进行。

7.4.2 保温性能

产品的传热系数按照GB/T 13475的规定进行。

7.5 燃烧性能

燃烧性能按照GB/T 14402、GB/T 20284的规定进行。

7.6 其他性能

其他性能按照GB/T 23443的规定进行。

- 8检验规则

8.1 检验类别

- 产品检验分为出厂检验和型式检验。
8.2 检验项目

8.2.1 出厂检验

检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差、附着力、耐酸性、耐砂浆性、耐冲击性、焊钉连接。

8.2.2 型式检验

- 型式检验项目应包括第6章规定全部项目。遇到下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的实验定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 正常生产每年检验一次，其中耐盐雾、耐人工候加速老化每两年检验一次。

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

8.3 组批规则

以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000m2组成一个检验批。交货量不足3000m2时，仍按一个检验批计算。

8.4 抽样方案

出厂检验外观质量应逐件检查，其他检验项目每批抽取3件产品进行检验。型式检验样品数量应满足所有检测项目的要求。

8.5判定与复验规则

型式检验检验结果中耐酸性、耐砂浆性有一项不合格，则判定该批产品不合格。其它项目如有一项不合格，可对不合格品加倍抽样复检。复检结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

- 9标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 9.1标志

- 产品的标志应符合GB/T 191及GB/T 6388的规定，应有下列标志：

a) 公司名称；

b) 产品标记；

c) 生产批号或生产日期；

d) 颜色；

e) 商标；

f) 有方向要求的应注明生产或安装方向；

g) 质量检验合格标志。

- 9.2包装

- 9.2.1 产品应单独包装。每块板的装饰面应覆有保护膜。

- 9.2.2 包装箱应有足够的强度，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏，产品在箱中应无窜动。

- 9.2.3 包装箱内应有产品合格证及装箱单,具体要求如下：

a)合格证上应有如下内容：

1) 公司名称；

2) 生产批号；

3) 检验结果；

4）检验部门或人员代号；

5）检验日期。

b)装箱单应有如下内容：

1) 公司名称；

2) 产品名称、颜色、工程名称；

3) 产品标记；

4) 生产批号；

5) 产品数量；

6) 包装日期。

- 9.3 运输

运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，防止产品损伤。

- 9.4 贮存

产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋，应按品种、规格、颜色分别堆放，并防止表面损伤。

- 9.5 随行文件

随行文件宜包括：应用指南。