中国建筑材料协会标准

《薄体隔热保温铝单板》

标准编制说明

《薄体隔热保温铝单板》标准编制组

二零二二年八月

目录

1工作简况	2

1.1 立项背景	2

1.2 任务来源	2

1.3 起草单位及分工	2

1.4 主要工作过程	4

2标准编制原则和确定标准主要内容的论据	4

2.1编制原则	4

2.2 标准制定的主要内容及论据	4

3主要试验	11

4标准中涉及专利情况说明	13

5产业化情况和预期达到的经济效果等情况	14

6采用国际标准和国外先进标准情况	14

7与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	14

8重大分歧意见的处理经过和依据	14

9标准性质的建议说明	14

10贯彻标准的要求和措施建议	14

11废止现行相关标准的建议	15

12其它应予说明的事项	15

《薄体隔热保温铝单板》

标准编制说明

# 1工作简况

## 立项背景

近年来，我国建筑能耗约占社会总能耗的30%，建筑节能成为我国节能工作的重中之重。提高材料的节能性能对建筑节能目标的实现具有十分重要的意义。铝单板作为建筑外围护结构材料，因其具有轻质高强，造型独特多样，色彩丰富，在建筑围护结构装饰工程中得以广泛的应用，每年工程量在1.2亿平方以上；然而，铝是热的良导体，铝单板自身隔热保温性能非常差。随着我国建筑节能目标不断提高，给铝单板的应用带来了极大的挑战。

薄体隔热保温铝单板是在铝单板正面涂覆具有热反射或辐射功能涂层，背面涂覆具有保温功能涂层的铝单板，是一种新型节能铝单板；其不仅保持了普通铝单板的造型独特多样，色彩丰富的特点，也具有了隔热保温功能，成为装饰隔热保温一体化产品。该产品可工厂预制，现场装配使用，顺应建筑行业发展趋势，符合各地推广装饰保温一体化材料的政策，具有广阔的市场空间。

此外，近年来国内建筑物围护结构发生多起火灾事故，人们对围护结构材料燃烧性能愈发关注，该产品燃烧性能可达到GB 8624-2012中的A（A2）级，为不燃材料，进而保障了人们生命和财产的安全。

尽管该产品具有诸多优良性能，但国内外却无相应产品标准，在应用中无相应标准可依，生产企业无相应技术依据监控其产品质量，建筑设计师等使用方也无相应依据确认其产品性能，这严重阻碍该产品的推广应用，不利于铝单板行业健康有序发展。本标准制定将对薄体隔热保温铝单板提出相应的技术要求，规范此类产品的生产和检验，为提高产品质量、推动行业发展提供技术保障。

## 任务来源

根据中国建筑材料联合会“关于下达2019年第一批协会标准制定计划的通知” 中建材联标发[2019]21号要求，《薄体隔热保温铝单板》列入中国建筑材料联合会2019年第一批协会标准制定计划。本标准归口管理单位为中国建筑材料联合会。该标准由中国国检测试控股集团股份有限公司（原中国建材检验认证集团股份有限公司，以下简称国检集团）负责并组织有关产品生产企业、原材料生产企业、质检机构等参加起草。

## 起草单位及分工

本标准主要起草单位包括：中国国检测试控股集团股份有限公司、华阳新材料科技集团有限公司。

本标准参与起草单位包括：阳煤集团纳谷（山西）气凝胶科创城管理有限责任公司、北京恒固防腐工程有限公司、山西阳中新材有限责任公司、金筑铝业（天津）有限公司、上海吉祥科技（集团）有限公司、米格（浙江）创新科技有限公司、上海吉祥新材料集团有限公司、苏州美尔邦纳米材料有限公司、河北祥达建科铝材制品有限公司等。

标准编制组由检测机构、科研院所、生产企业等组成，涵盖了从原材料、产品研究及生产应用整个产业链，具有广泛的行业代表性。编制组成员长期从事薄体隔热保温铝单板的研究与应用，具有丰富的理论和实践经验，具备充足的科研条件和经济条件，可以胜任本次编制工作。

标准编制的工作内容及任务分工见表1。

表1工作内容及任务分工添加起草人分工

| 序号 | 工 作 内 容 | 单位性质 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准工作总体协调，标准起草及修改，组织并实施验证试验 | 检测机构 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|  |  | 生产企业 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
|  | 负责产品性能和应用的分析，提出验证试验项目的意见 | 科研单位 | 阳煤集团纳谷（山西）气凝胶科创城管理有限责任公司 |
|  | 负责原材料章节的编制，提出标准编制意见 | 生产企业 | 北京恒固防腐工程有限公司 |
|  |  |  | 山西阳中新材有限责任公司 |
|  |  |  | 米格（浙江）创新科技有限公司 |
|  |  |  | 苏州美尔邦纳米材料有限公司 |
|  | 提供验证试验样品，提出标准编制意见 | 生产应用企业 | 金筑铝业（天津）有限公司 |
|  |  |  | 上海吉祥科技（集团）有限公司 |
|  |  |  | 上海吉祥新材料集团有限公司 |
|  |  |  | 河北祥达建科铝材制品有限公司 |

## 主要工作过程

自接到标准编制任务后，中国国检测试控股集团股份有限公司会同有关单位组建标准编制组，共召开四次工作会议，主要工作过程如下：

1）国检集团接到标准制订任务后，于2019年2月至2019年10月进行标准编制的前期调研，收集国内外相关市场及标准资料；确定工作进度计划，形成标准编制大纲；同时，向社会发出标准编制邀请函，筹建标准编制工作组。

2）2019年10月22日在北京召开《薄体隔热保温铝单板》标准编制组成立暨第一次工作会议。会议确定标准编制组的组成，确定了标准编制进度计划以及标准各编制单位工作分工，并讨论了标准草案稿。2019年11月至2020年11月，按照标准编制进度计划以及标准编制单位分工，国检集团收集验证试验样品，并进行了验证试验。

3）2020年12月，编制组于青岛召开第二次会议，会上主编单位汇报了验证试验情况，各参编单位各抒己见，充分讨论标准文本中的技术内容及条款。2021年1月-2022年2月，国检集团按照此次会议要求，继续收集验证试验样品，并进行了验证试验。

4）2022年3月11日，编制组于腾讯会议召开第三次工作会议，会议进一步讨论标准文本及验证试验数据，对产品结构提出了意见。

5）2022年2月-2022年8月，国检集团收集验证试验样品，对新结构的产品进行了验证试验，同时召开第四次工作会会议，形成征求意见稿。

# 2标准编制原则和确定标准主要内容

## 2.1编制原则

本标准依据GB/T 1.1—2020给出的原则进行编制。制定本标准时充分考虑到满足我国的技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动行业技术水平提高，做到技术上先进，使用上安全，经济上合理，生产上可能。标准文本格式、条款主要是根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。

## 2.2 标准制定的主要内容及论据

本标准规定了薄体隔热保温铝单板的术语和定义、分类、代号和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件的7项内容。本标准适用于建筑装饰用铝单板。在要求中对薄体隔热保温铝单板的膜厚、涂层性能、隔热性能、保温性能、燃烧性能技术指标均做了明确规定；薄体隔热铝单板尽管具有良好的隔热保温功能，但其依然属于铝单板，其外观质量、尺寸偏差、光泽度偏差、附着力、铅笔硬度、耐化学腐蚀性、耐磨性、耐冲击性、耐候性、焊钉连接等10项指标也应与铝单板国家标准GB/T 23443《建筑装饰用铝单板》的要求保持一致；在试验方法中确定每个项目采用的试验方法标准。

2.2.2 术语和定义

本章节给出了铝单板、薄体隔热保温铝单板、保温涂层、热反射涂层、辐射涂层、大气窗口发射率6个术语的定义，其中铝单板引自于GB/T 23443-2009中3.1的定义，热反射涂层引自于JG/T 402-2013中3.2的定义，其他术语和定义为编制组讨论确定的。薄体隔热铝单板也是属于铝单板的范畴，GB/T 23443界定的术语和定义也适用于本文件。

2.2.3 产品分类

薄体隔热保温铝单板正面涂覆热反射或辐射涂层，该涂层通过反射或辐射的方式，减少夏季对太阳辐射的吸收，起到隔热功能。该涂层位于薄体隔热保温铝单板最外层，色彩较为丰富，具有装饰作用，装饰也是铝单板作为装饰装修材料非常重要的性能。根据铝单板的定义，可以将该涂层称为装饰涂层。因此该产品从该装饰层材质上分，可分为氟碳涂层、聚酯涂层和硅树脂涂层；从装饰层隔热方式上，又可分为热反射涂层和辐射涂层。该产品背面的保温涂层主要起到阻隔热量的作用，目前有无机涂层和有机涂层两类，所以从保温涂层材质上，可将该产品分为无机涂层和有机涂层两类。该产品应用在室内和室外两种环境，因使用的环境不同，其要求也不仅相同，如室内用产品耐人工加速老化性等指标通常不做要求，而室外用产品就需要对耐人工加速老化性能做出规定，从使用环境可分为室外用和室内用两类。

2.2.4 原材料

目前，该产品装饰层功能分为热反射和辐射，热反射装饰层热工性能应符合JG/T 402的技术要求；为了达到较好的隔热性能，辐射涂层不仅需要具有较高太阳光反射比同时也要具有较高的大气窗口发射率，因此规定辐射涂层的太阳光反射比不低于0.80，大气窗口发射率不低于0.90；对基材而言，铝单板的牌号和厚度直接关系到其力学性能，在实际应用中决定了其抗风性能，所以，建议室外用铝单板宜采用3×××系列或5×××系列铝合金，厚度宜不小于2.0mm。保温涂层保温性能通常采用导热系数进行表征，本标准规定其导热系数应小于0.065W/(m2·K)。

2.2.5 要求

（1）膜厚

热反射涂层种类有氟碳涂层和聚酯涂层，其工艺也分为喷涂和辊涂，涂层厚度与普通铝单板中氟碳涂层和聚酯涂层相同，因此热反射涂层膜厚符合GB/T 23443的要求；目前辐射涂层厚度较厚，多为硅树脂涂层，采用喷涂工艺，其最小厚度一般不低于300μm，具体测试数据见表2；隔热保温层通常根据不同节能要求，其厚度也不相同，但其厚度不能低于标称值，而经编制组讨论商定，最小的标称值不应低于1.5mm。该产品膜厚试验方法如下：

装饰层膜厚按照GB/T 4957的规定进行测量，每件试样上至少要测量四角和中心五个位置的局部膜厚；将产品从中间裁开，用游标卡尺测量保温层厚度，至少取包含两端和中间位置的5个点，以平均值作为保温层厚度测量的试验结果。

根据以上试验方法，其膜厚的数据和合格率如表2所示。

表2 膜厚的验证数据

| 样品编号 | 装饰层种类 | 装饰层厚度/μm | 保温层厚度/mm | 是否符合 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热反射氟碳液体喷涂（二涂） | 平均值34，最小值28 | 1.5 | 是 | 100 |
| 2 | 热反射氟碳液体喷涂（三涂） | 平均值46，最小值34 | 2.0 | 是 |  |
| 3 | 热反射聚酯粉末喷涂 | 最小值45 | 2.5 | 是 |  |
| 4 | 热反射氟碳粉末喷涂 | 最小值32 | 5.0 | 是 |  |
| 5 | 热反射氟碳液体喷涂（二涂） | 平均值36，最小值29 | 10.0 | 是 |  |
| 6 | 热反射氟碳辊涂 （二涂） | 平均值27，最小值24 | 20.0 | 是 |  |
| 7 | 辐射涂层 （硅树脂涂层） | 最小值312 | 1.5 | 是 |  |
| 8 | 辐射涂层 （氟碳涂层） | 最小值356 | 4.0 | 是 |  |
| 9 | 辐射涂层 （硅树脂涂层） | 最小值311 | 10.0 | 是 |  |
| 10 | 辐射涂层 （硅树脂涂层） | 最小值306 | 20.0 | 是 |  |

（2）装饰层耐沾污性

热反射涂层和辐射涂层都具有较高的太阳光反射比。太阳光反射比包含可见光区域的反射比和近红外区域的反射比。涂层耐沾污性不仅影响其装饰性，也会影响涂层可见光区域的反射比，进而影响整个涂层的太阳光反射比，最终影响到整个产品的隔热性能。建筑用铝塑复合板与铝单板应用场景相同，在GB/T 17748-2016《建筑幕墙用铝塑复合板》和GB/T 22412-2016《普通装饰用铝塑复合板》中耐沾污性要求为不大于5%，本标准与这两个标准的要求相一致。耐沾污性按照GB/T 9780的规定进行，具体试验结果和合格率如表3所示。

表3 装饰层耐沾污性验证试验结果

| 样品编号 | 耐沾污性/% | 标准要求/% | 是否符合 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | ≤5 | 是 | 100 |
| 2 | 1.8 |  | 是 |  |
| 3 | 3.2 |  | 是 |  |
| 4 | 1.9 |  | 是 |  |
| 5 | 1.6 |  | 是 |  |
| 6 | 2.3 |  | 是 |  |
| 7 | 2.6 |  | 是 |  |
| 8 | 2.4 |  | 是 |  |
| 9 | 3.2 |  | 是 |  |
| 10 | 4.3 |  | 是 |  |

（3）保温层附着力

保温层附着力是考察保温涂层和铝板之间的粘合状况。通常涂层附着力采用划格或划圈的方式进行，但该产品的保温涂层较厚，无法用划格或划圈设备划透保温涂层，因此，只能采用GB/T 5210规定的拉开法，因无应可以对照的产品标准，结合验证数据，大于等于0.50MPa的样品占据90%，经编制组讨论商议，将该指标的要求定为不小于0.50MPa。相关样品的验证试验结果如4所示。

表4 保温层附着力验证试验结果

| 样品编号 | 保温层附着力/MPa | 标准要求/MPa | 是否符合 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.52 | ≥0.50 | 是 | 90 |
| 2 | 0.61 |  | 是 |  |
| 3 | 0.65 |  | 是 |  |
| 4 | 0.48 |  | 否 |  |
| 5 | 0.53 |  | 是 |  |
| 6 | 0.50 |  | 是 |  |
| 7 | 0.64 |  | 是 |  |
| 8 | 0.61 |  | 是 |  |
| 9 | 0.54 |  | 是 |  |
| 10 | 0.51 |  | 是 |  |

（4）隔热性能

该产品正面涂覆了热反射或辐射涂层，这两类涂层均具有较高的太阳反射比，可降低夏季对太阳辐射的吸收，进而降低表面的温度，起到隔热节能的作用。本标准采用太阳光反射比、半球反射率、隔热温差表征其隔热性能，试验方法采用JG/T 402-2013《热反射金属屋面板》和JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》中相应的试验方法。在JG/T 402-2013中高明度的热反射金属板太阳光反射比大于等于0.65，隔热温差大于等于15℃，该标准无半球发射率指标，在JG/T 235-2014中，半球发射率大于等于0.85。由验证数据可知，收集样品的太阳光反射比通常在0.80以上，半球发射率指标也通常在0.85以上，隔热温差也大都在15℃以上，太阳光反射比和隔热温差数值明显高于JG/T 402-2013的要求，半球发射率指标符合JG/T 235-2014的要求，经编制组讨论，本标准规定产品的太阳光反射比不低于0.80，半球发射率不低于0.85，隔热温差不应低于15℃。

其验证结果如表5所示。

表5 隔热性能验证试验结果

| 样品编号 | 太阳光反射比 | 半球发射率 | 隔热温差/℃ | 标准要求 | 是否符合 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.80 | 0.86 | 14 | 隔热温差≥15℃ | 是 | 90 |
| 2 | 0.82 | 0.90 | 15 |  | 是 |  |
| 3 | 0.85 | 0.88 | 16 |  | 是 |  |
| 4 | 0.85 | 0.86 | 16 |  | 否 |  |
| 5 | 0.83 | 0.85 | 17 |  | 是 |  |
| 6 | 0.90 | 0.88 | 19 |  | 是 |  |
| 7 | 0.88 | 0.90 | 15 |  | 是 |  |
| 8 | 0.84 | 0.88 | 17 |  | 是 |  |
| 9 | 0.87 | 0.89 | 19 |  | 是 |  |
| 10 | 0.86 | 0.91 | 20 |  | 是 |  |

（5）保温性能

由于产品为三层结构，即表面为热反射涂层或辐射涂层，中间为铝材，背面为保温涂层，三层结构的材料成分不同，不能用导热系数来表征其保温性能，因此，本标准选择了传热系数表征其保温性能，试验方法为GB/T 13475《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》，其验证试验结果见表6，从验证数据可知，该产品指标大都小于3.0 W/（㎡·K），经编制组讨论，将产品的传热系数不应高于3.0W/（㎡·K）作为本标准对保温性能的规定。从表6中可以看出，普通铝单板的传热系数为6.8 W/（㎡·K），而本标准规定的限值是不高于3.0 W/（㎡·K），比普通铝单板提高一倍的保温性能。

表6 传热系数的验证试验结果

| 样品编号 | 检验结果 | 标准要求 | 是否符合 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/（㎡·K） | W/（㎡·K） |  | % |
| 1 | 4.2 | ≤3.0 | 否 | 70 |
| 2 | 3.2 |  | 否 |  |
| 3 | 2.8 |  | 是 |  |
| 4 | 2.5 |  | 是 |  |
| 5 | 2.1 |  | 是 |  |
| 6 | 1.8 |  | 是 |  |
| 7 | 4.6 |  | 否 |  |
| 8 | 2.9 |  | 是 |  |
| 9 | 2.2 |  | 是 |  |
| 10 | 1.7 |  | 是 |  |
| 普通铝单板 | 6.8 |  | / |  |

（6）燃烧性能

燃烧性能是该产品的重要指标。目前用的保温涂层，从主要成分上可分为有机涂层和无机涂层，无机保温涂层的热值较小，产品整体的燃烧性能可达到GB 8624-2012中规定的A（A2）级，而有机保温涂层热值相对较大，产品整体的燃烧性能可达到GB 8624-2012中规定的B1级。该项目验证试验结果如表7所示。

表7 燃烧性能的验证试验结果

| 样品编号 | 保温层性质 | 检测结果 | 标准要求 | 是否符合 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |
| 1 | 无机涂层 | A2级 | 无机涂层：A2级 有机涂层：B1级 | 是 | 90 |
| 2 | 有机涂层 | B1级 |  | 是 |  |
| 3 | 无机涂层 | A2级 |  | 是 |  |
| 4 | 有机涂层 | B2级 |  | 否 |  |
| 5 | 有机涂层 | B1级 |  | 是 |  |
| 6 | 无机涂层 | A2级 |  | 是 |  |
| 7 | 有机涂层 | B1级 |  | 是 |  |
| 8 | 无机涂层 | A2级 |  | 是 |  |
| 9 | 无机涂层 | A2级 |  | 是 |  |
| 10 | 无机涂层 | A2级 |  | 是 |  |

（7）其他性能

薄体隔热保温铝单板虽然比普通铝单板具有较好的保温隔热性能，但其依然属于铝单板，其正面涂层的性能与普通铝单板相当。因此，外观质量、尺寸偏差、光泽度偏差、附着力、铅笔硬度、耐盐酸、耐硝酸、耐砂浆性、耐磨性、耐冲击性、耐候性、焊钉连接均应符合GB/T 23443《建筑装饰用铝单板》的规定。

# 3主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准是首次制订的标准，编制组对标准中涉及的指标都进行了验证试验。主要的验证试验项目有膜厚、装饰层耐污染性、保温层附着力、隔热性能、保温性能、燃烧性能。标准工作组进行了大量样品采集和试验验证，对这些基本性能的要求和试验方法进行了规定。主要试验方法依据标准如下：GB/T 4957《非磁性金属基体上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》、GB/T 9780《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》、GB/T 5210《色漆和清漆 拉开法附着力试验》、JG/T 402-2013《热反射金属屋面板》、JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》、GB/T 13475《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》、GB/T 14402《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》、GB/T 20284《建筑材料或制品的单体燃烧试验》。

本次验证试验共收集10组，样品全部进行了膜厚、装饰层耐污染性、保温层附着力、隔热性能、保温性能、燃烧性能的验证试验，样品编号为1-10，其中1-6为热反射涂层，7-10为辐射涂层，具体产品结构见表8，全部样品的试验结果见表9。具体每一项试验结果的指标值与合格率分析见表2∽表7；通过以上全部的验证试验结果进行分析，全部满足指标值（见表9）的样品共计6个，占验证试验全部样品10个的60%。

表8 样品的产品结构

| 样品编号 | 装饰层功能种类 | 保温层厚度/mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热反射涂层 | 1.5 |
| 2 | 热反射涂层 | 2.0 |
| 3 | 热反射涂层 | 2.5 |
| 4 | 热反射涂层 | 5.0 |
| 5 | 热反射涂层 | 10.0 |
| 6 | 热反射涂层 | 20.0 |
| 7 | 辐射涂层 | 1.5 |
| 8 | 辐射涂层 | 4.0 |
| 9 | 辐射涂层 | 10.0 |
| 10 | 辐射涂层 | 20.0 |

表9 验证试验结果

| 编号 | 装饰层膜厚 | 保温层厚度 | 耐沾污性 | 保温层附着力 | 太阳光反射比 | 半球发射率 | 隔热温差 | 传热系数 | 燃烧性能 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μm | mm | % | MPa | / | / | ℃ | W/（㎡·K） |  |  |
|  | 34,28 | 1.5 | 1.2 | 0.52 | 0.80 | 0.86 | 14 | 4.2 | A2级 | 否 |
|  | 46,34 | 2.0 | 1.8 | 0.61 | 0.82 | 0.90 | 15 | 3.2 | B1级 | 否 |
|  | 45 | 2.5 | 3.2 | 0.65 | 0.85 | 0.88 | 16 | 2.8 | A2级 | 是 |
|  | 32 | 5.0 | 1.9 | 0.48 | 0.85 | 0.86 | 16 | 2.5 | B2级 | 否 |
|  | 36，29 | 10.0 | 1.6 | 0.53 | 0.83 | 0.85 | 17 | 2.1 | B1级 | 是 |
|  | 27,24 | 20.0 | 2.3 | 0.50 | 0.90 | 0.88 | 19 | 1.8 | A2级 | 是 |
|  | 312 | 1.5 | 2.6 | 0.64 | 0.88 | 0.90 | 15 | 4.6 | B1级 | 否 |
|  | 356 | 4.0 | 2.4 | 0.61 | 0.84 | 0.88 | 17 | 2.9 | A2级 | 是 |
|  | 311 | 10.0 | 3.2 | 0.54 | 0.87 | 0.89 | 19 | 2.2 | A2级 | 是 |
|  | 306 | 20.0 | 4.3 | 0.51 | 0.86 | 0.91 | 20 | 1.7 | A2级 | 是 |
| 整体合格率 |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：装饰层膜厚的检测结果以“*，*”表示时，前面的数据表示平均值，后面的数据表示最小值；以“*”表示时只表示最小值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

薄体隔热铝单板为三层结构复合而成，正面涂覆具有热反射或辐射涂层，背面涂覆保温涂层，中间层为铝板。从功能上，中间层铝板主要起到承受风压受力的作用，正面装饰涂层为隔热功能，背面保温涂层为保温功能。隔热保温性能是薄体隔热铝单板和普通铝单板之间最主要的区别。正面的隔热功能主要是在夏季降低对太阳辐射的吸收，减少进入建筑室内的热量，改善室内的热环境，降低空调制冷能耗，节约建筑运行能耗。目前关于具有热反射功能的金属板材，现行标准为JG/T 402-2013《热反射金属屋面板》，其热反射性能指标如表10所示。对比表10和本标准对隔热性能的规定可知，本标准增加了半球发射率的检测项目。这主要是因为薄体隔热铝单板中表面装饰层不仅仅有热反射涂层，还有辐射涂层，辐射涂层的半球发射率通常会较高一些。从指标上看，本标准太阳光反射比和隔热温差均处于JG/T 402-2013规定的明度大于等于80的范围，与其相当，这主要是因为目前企业为了取得更好的隔热效果，应用的装饰涂层均为浅色，明度值均为80以上。从表8中可以看出，普通铝单板的传热系数为6.8 W/（㎡·K），而本标准规定的限值是不高于3.0 W/（㎡·K），比普通铝单板提高一倍的保温性能，其保温性能较好。但从其合格率上只有70%，说明其仍需在该性能得到进一步的提升。

表10 JG/T 402-2013中规定的热反射性能指标

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 明度值L范围 |  |  |
|  | L≤40 | 40＜L＜80 | L≥80 |
| 太阳光反射比，% | ≥25 | ≥40 | ≥65 |
| 隔热温差，℃ | ≥7 | ≥10 | ≥15 |

每年铝单板在国内的工程量在1.2亿平方米以上，大概有300多亿产值。随着各地对建筑节能要求不断提高，普通铝单板的应用将会遇到较大的挑战。薄体隔热铝单板具有较高的隔热保温性能，该标准的编制将会促使铝单板产品在新的挑战下，进一步扩大其应用的市场，促进行业发展壮大，延续铝单板市场蓬勃发展的态势。

# 4标准中涉及专利情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权等情况。

# 5产业化情况和预期达到的经济效果等情况

目前市场上生产该类产品企业已经达到20余家，每年正在快速增长，由于薄体隔热保温铝单板具有较好的隔热保温性能，在应用上得到了良好的反馈，产品销售前景广阔。

本标准的发布和实施，为薄体隔热保温铝单板的生产和使用提供了指导和规范依据依据，促进产业技术水平的提高，同时降低了监管风险。

# 6采用国际标准和国外先进标准情况

国际上目前没有薄体隔热保温铝单板的具体标准，本标准未采纳国外标准。

# 7与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

综合调研现行的国内外关于薄体隔热保温铝单板方面的标准，目前没有此类产品的国外先进标准。在国内只有GB/T 23443-2009《建筑装饰用铝单板》，但薄体隔热保温铝单板与GB/T 23443-2009规定的铝单板有着明显的区分，主要体现在其隔热保温性能上，是其升级的一类产品，本表面在正面涂层的相关性能指标上与其保持一致。经过广泛调研和多方面征求意见，本标准的技术要求和性能指标符合现行法律、法规、规章的要求，与相关标准协调一致。

# 8重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中，广泛征求了行业内专家、相关单位的意见和建议，各方通过标准工作会、视频会议、电子邮件等形式对标准的适用范围、产品分类、检验项目、技术指标等进行了深入沟通和探讨，通过对不明确的检验项目进行验证试验，最终对标准指标要求达成一致。编制过程中，各方对该标准内容未产生重大分歧。

# 9标准性质的建议说明

建议《薄体隔热保温铝单板》作为推荐性产品标准发布实施。

# 10贯彻标准的要求和措施建议

建议标准尽快实施。

# 11废止现行相关标准的建议

无。

# 12其它应予说明的事项

无其他说明事项。